附件1

2020年口罩用熔喷布产品质量监督抽查企业名单及结果
	序号
	产品详细名称
	商标
	规格
型号
	产品

等级
	标称生产企业
	生产企业地址
	销售单位/电商
	样品来源
	抽查

结果

	1
	口罩过滤用聚丙烯熔喷法非织造布
	-
	25g/㎡
	-
	江阴市邦瑞无纺布有限公司
	无锡市江阴市华士镇陆南村（益民加油站旁）
	-
	生产企业
	不合格

	2
	防护口罩过滤用聚丙烯熔喷法非织造布(非医用)
	-
	25g/㎡
	-
	江阴市贡氏塑业有限公司
	无锡市江阴市华士镇华西村民企三路
	-
	生产企业
	不合格

	3
	口罩过滤用聚丙烯熔喷法非织造布
	-
	25g/㎡
	-
	江阴天佳无纺布制品有限公司
	无锡市江阴市华士镇陆东大街185号（工业集中区）
	-
	生产企业
	不合格

	4
	口罩过滤用聚丙烯熔喷法非织造布
	-
	-
	-
	苏州河马医疗科技有限公司
	苏州市太仓市沙溪镇涂松村二十二组
	-
	生产企业
	不合格

	5
	非织造布
	-
	-
	-
	江阴市熠恩非织造布有限公司
	无锡市江阴市周庄镇龙山西路928号
	-
	生产企业
	不合格

	6
	熔喷无纺布（普通民用防尘）
	-
	25g±5g*175mm
	-
	无锡市金情竹服饰有限公司
	无锡市江阴市长泾镇泾南开发区
	-
	生产企业
	不合格

	7
	口罩过滤用聚丙烯熔喷法非织造布（A）
	-
	-
	-
	江阴众邦非织造布有限公司
	无锡市江阴市云亭工业园黄思巷路13号
	-
	生产企业
	不合格

	8
	口罩过滤用聚丙烯熔喷法非织造布
	-
	B25
	-
	江阴市铄辰纺织品有限公司
	无锡市江阴市长泾镇西园路19-9号
	-
	生产企业
	不合格

	9
	口罩过滤用聚丙烯熔喷法非织造布（A）
	-
	-
	-
	江苏浩业耀晨纺织实业有限公司
	无锡市江阴市云亭街道黄台路2号
	-
	生产企业
	不合格

	10
	熔喷布（非医用）
	-
	-
	-
	江阴市长泾针织文体厂
	无锡市江阴市长泾建工路4号
	-
	生产企业
	不合格

	11
	熔喷布
	-
	B-25
	-
	迈奔防护用品（江阴）有限公司
	无锡市江阴市长泾镇西园路19-7号
	-
	生产企业
	不合格

	12
	BFE99（口罩用熔喷布）
	-
	-
	-
	连云港柏德实业有限公司
	连云港市东海开发区晶都路北、晶宸路南
	-
	生产企业
	不合格

	13
	（口罩用熔喷布）
	-
	-
	-
	宿迁市美达净化科技有限公司
	宿迁市泗洪经济开发区瑶沟工业园阳光路西侧
	-
	生产企业
	不合格

	14
	普通防护型口罩过滤用聚丙烯熔喷法非织造布
	-
	25g/㎡
	-
	江阴市康乐塑料有限公司
	无锡市江阴市华士工业园华陆路50号
	-
	生产企业
	合格

	15
	口罩过滤用聚丙烯熔喷法非织造布
	-
	25g/㎡
	-
	江阴百瑞佳无纺布有限公司
	无锡市江阴市华士镇陆桥共臻路3号
	-
	生产企业
	合格

	16
	口罩过滤用聚丙烯熔喷法非织造布
	-
	25g/㎡
	-
	江阴健发特种纺织品有限公司
	无锡市江阴市华士镇勤丰村海达路80号
	-
	生产企业
	合格

	17
	防护口罩过滤用聚丙烯熔喷法非织造布（非医用）
	-
	25g/㎡
	-
	江阴顺宇科技有限公司
	无锡市江阴市华士镇华西村民营工业园区（环村南路21号）
	-
	生产企业
	合格

	18
	口罩过滤用聚丙烯熔喷法非织造布（A）
	-
	25g/㎡
	-
	江阴金凤特种纺织品有限公司
	无锡市江阴市华士镇工业园陆华路2号
	-
	生产企业
	合格

	19
	防护口罩过滤用聚丙烯熔喷法非织造布(非医用)
	-
	25g/㎡
	-
	江阴市美美防护用品有限公司
	无锡市江阴市华士镇华西村私营园区环西村98号
	-
	生产企业
	合格

	20
	口罩过滤用聚丙烯熔喷法非织造布
	-
	25g/㎡
	-
	江阴欣远无纺布制品有限公司
	无锡市江阴市华士镇华西村民企二路6号
	-
	生产企业
	合格

	21
	口罩过滤用聚丙烯熔喷法非织造布
	-
	25g/㎡
	-
	江阴市恒优无纺布制品有限公司
	无锡市江阴市华士镇华陆路19号
	-
	生产企业
	合格

	22
	口罩过滤用聚丙烯熔喷法非织造布
	-
	25g/㎡
	-
	江阴新常泰洁净材料有限公司
	无锡市江阴市长山路20号
	-
	生产企业
	合格

	23
	口罩过滤用聚丙烯熔喷法非织造布
	-
	25g/㎡
	-
	江阴利中纺织品有限公司
	无锡市江阴市华士镇陆桥周仓房12号
	-
	生产企业
	合格

	24
	口罩过滤用聚丙烯熔喷法非织造布
	-
	25g/㎡
	-
	江阴市双明塑胶制品有限公司
	江阴市华士镇陆桥华长路555号
	-
	生产企业
	合格

	25
	口罩过滤用聚丙烯熔喷法非织造布
	-
	25g/㎡
	-
	江阴友邦无纺布制品有限公司
	无锡市江阴市华士镇工业园（陆南村）
	-
	生产企业
	合格

	26
	熔喷布
	-
	RP02-309025
	-
	一粒米（无锡）纳米材料科技有限公司
	无锡市惠山区惠山经济开发区生科路9号
	-
	生产企业
	合格

	27
	熔喷非织造布
	-
	-
	-
	张家港市东奇非织造布有限公司
	苏州市张家港市凤凰镇嘉泰路10号楼
	-
	生产企业
	合格

	28
	熔喷无纺布
	-
	175mm×2600m
	-
	北自所（常州）有限公司
	常州市钟楼区新龙路113号
	-
	生产企业
	合格

	29
	熔喷布
	-
	-
	-
	江苏艾格通医疗科技有限公司
	无锡市新吴区新洲路15号
	-
	生产企业
	合格

	30
	熔喷布
	-
	17.5×25g/㎡
	-
	苏州市佳和无纺制品有限公司
	苏州市吴中区胥口镇浦庄马舍村
	-
	生产企业
	合格

	31
	熔喷布
	-
	25g/㎡
	-
	昆山永安非织造无纺科技有限公司
	苏州市昆山市玉山镇夏浜路20号3号房
	-
	生产企业
	合格

	32
	口罩用熔喷布
	鑫滤
	XK30-KN95
	-
	江苏鑫奕安新型材料科技有限公司
	宿迁市泗阳县界集镇工业园区西侧10#厂房
	-
	生产企业
	合格

	33
	口罩用熔喷布
	-
	YMNF40—KN95L
	-
	江苏亿茂滤材有限公司
	宿迁市宿城区经济开发区复旦路北侧
	-
	生产企业
	合格

	34
	熔喷无纺布（非医用）
	-
	25g±5g×175mm
	-
	江阴市云中纱业有限公司
	无锡市江阴市长泾镇开发区开元路
	-
	生产企业
	合格

	35
	熔喷布
	-
	260*4
	-
	江阴润大防水工业有限公司
	无锡市江阴市周庄镇东林村
	-
	生产企业
	合格

	36
	口罩过滤用聚丙烯熔喷法非织造布
	-
	25g±5g×260mm
	-
	江阴右登服饰有限公司
	无锡市江阴市长泾镇兴园路117号
	-
	生产企业
	合格

	37
	（口罩用熔喷布）
	-
	-
	-
	江阴市雅立服装衬布有限公司
	无锡市江阴市周庄镇任墩路18号（经营场所：江阴市周庄镇宝池路1号）
	-
	生产企业
	合格

	38
	高滤效熔喷布
	-
	-
	-
	江阴市中汇毛纺织品有限公司
	无锡市江阴市长泾镇刘桥村
	-
	生产企业
	合格

	39
	口罩过滤用聚丙烯熔喷法非织造布
	-
	25g×175mm
	-
	江阴市智蓝医疗科技有限公司
	无锡市江阴市长泾镇通港路8-1号（经营场所：江阴市长泾镇通港路仲巷上2号）
	-
	生产企业
	合格

	40
	口罩过滤用聚丙烯熔喷法非织造布（非医用）
	-
	-
	-
	江阴市晨佳洁净用品有限公司
	无锡市江阴市周庄镇长乐路82号
	-
	生产企业
	合格

	41
	过滤材料
	-
	JMD50
	-
	江苏金美达新材料有限公司
	宿迁市泗洪县经济开发区淮河西路19号
	-
	生产企业
	合格

	42
	高效聚丙烯熔喷
	-
	CM25N95
	-
	江苏创治过滤材料有限公司
	盐城市大丰区申丰北路29号
	-
	生产企业
	合格

	43
	MB（BFE99）（口罩用熔喷布）
	-
	-
	-
	南通汇优洁医用材料有限公司
	江苏省海安县海安镇开元大道100-1号
	-
	生产企业
	合格

	44
	口罩过滤用聚丙烯熔喷法非织造布
	-
	25g/㎡
	-
	江阴恒和无纺布制品有限公司
	无锡市江阴市华士镇工业集中区勤丰村勤丰路东
	-
	生产企业
	合格

	45
	熔喷布
	-
	BMK25
	-
	江苏邦美新材料有限公司
	宿迁市泗洪县淮河西路
	-
	生产企业
	合格


附件2
2020年口罩用熔喷布产品质量风险监测企业名单及结果
	序号
	产品详细名称
	商标
	规格型号
	产品等级
	熔喷布生产企业
	口罩生产企业
	企业地址
	样品来源
	风险监
测结果

	1
	熔喷布
	—
	幅宽17.5cm，克重25g/㎡
	—
	—
	张家港市广怡美服饰有限公司
	苏州市张家港市塘桥镇金村路679号
	生产企业
	不符合

	2
	熔喷布
	—
	幅宽17.5cm，克重25g/㎡
	—
	—
	常州宝泽卫生用品有限公司
	常州市武进区洛阳镇创新路21号
	生产企业
	不符合

	3
	熔喷布(口罩用)
	—
	幅宽17.5cm，克重25g/㎡
	—
	—
	贾汪区耿集以领口罩厂
	徐州市贾汪区耿集办事处耿集加油站西50米
	生产企业
	不符合

	4
	熔喷布（口罩用）
	—
	幅宽17.5cm，克重25g/㎡
	—
	—
	真旺（徐州）大数据科技有限公司
	徐州市贾汪区工业园区恩华药业东侧徐州大彭中药有限公司北侧
	生产企业
	不符合

	5
	熔喷布
	—
	幅宽17.5cm，克重25g/㎡
	—
	—
	江苏翔宇工艺编织有限公司
	盐城市东台经济开发区纬一路4号
	生产企业
	不符合

	6
	熔喷布
	—
	幅宽17.5cm，克重25g/㎡
	—
	—
	射阳县四季佳美服装有限公司
	盐城市射阳县兴桥镇诚民居委会二组
	生产企业
	不符合

	7
	熔喷布
	—
	幅宽26cm，克重50g/㎡
	—
	—
	盐城佳乐爱卫生用品有限公司
	盐城市射阳县四明镇邵尖村六组
	生产企业
	不符合

	8
	口罩过滤用聚丙烯熔喷法非织造布（非医用）
	—
	幅宽17.5cm，克重25g/㎡
	—
	江阴市超群特种纱线有限公司
	—
	无锡市江阴市祝塘镇祝璜路125号
	生产企业
	不符合

	9
	口罩过滤(熔喷布)
	—
	幅宽17.5cm，克重25g/㎡
	—
	江阴市双洋新能源科技有限公司
	—
	无锡市江阴市周庄镇白蛇西路2号
	生产企业
	不符合

	10
	口罩过滤用聚丙烯熔喷法非织造布（A）
	—
	幅宽15cm，克重25g/㎡
	—
	江阴朝阳光伏有限公司
	—
	无锡市江阴市周庄镇宝池路1号
	生产企业
	不符合

	11
	口罩过滤用聚丙烯熔喷法非织造布（B）
	—
	幅宽17.5cm，克重25g/㎡
	—
	江阴瑞昊光伏科技有限公司
	—
	无锡市江阴市宝池路1号
	生产企业
	不符合

	12
	口罩过滤用聚丙烯熔喷法非织造布
	—
	幅宽17.5cm，克重25g/㎡
	—
	江阴市徐氏针织有限公司
	—
	无锡市江阴市祝塘镇云顾路20号
	生产企业
	不符合

	13
	非织造无纺布（熔喷布）PFE95
	—
	幅宽17.5cm，克重25g/㎡
	—
	江阴市迈浩科技有限公司
	—
	无锡市江阴市华士镇华西十二村小陆家基路3号
	生产企业
	不符合

	14
	防护口罩过滤用聚丙烯熔喷法非织造布（非医用）
	—
	幅宽17.5cm，克重25g/㎡
	—
	江阴市佳能纺织有限公司
	—
	无锡市江阴市华士镇华西三村泾湖路28号
	生产企业
	不符合

	15
	熔喷布
	—
	幅宽17.5cm，克重25g/㎡
	—
	江阴市安利维纺织新材料有限公司
	—
	无锡市江阴市申港街道亚包大道129号
	生产企业
	不符合

	16
	熔喷无纺布PPMB
	—
	幅宽175mm，克重25g/㎡
	—
	南京拓尔森贸易有限公司
	—
	南京市高淳区古檀大道13号
	生产企业
	不符合

	17
	熔喷布
	—
	幅宽17.5cm，克重25g/㎡
	—
	—
	江苏三夫户外用品有限公司
	江苏省宿迁高新技术产业开发区开发大道与漓江路交汇处东南角新材料科技城A4、A9号楼
	生产企业
	不符合

	18
	熔喷布
	—
	幅宽550mm，克重25g/㎡
	—
	爱柔皙（连云港）环保科技有限公司
	—
	连云港市灌南县经济开发区光电产业园5号
	生产企业
	不符合

	19
	熔喷布
	—
	幅宽175mm，克重25g/㎡
	—
	无锡市华誉昇自动化设备有限公司
	—
	无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰桥路5号
	生产企业
	不符合

	20
	熔喷布
	—
	幅宽60cm，克重25g/㎡
	—
	宜兴俊宏塑胶制品有限公司
	—
	无锡市宜兴市高塍镇博大路50号
	生产企业
	不符合

	21
	熔喷布
	—
	幅宽17.5cm，克重25g/㎡
	—
	镇江市新鑫圆新材料科技有限公司
	—
	扬中市新坝科技园区联中路5号
	生产企业
	不符合

	22
	熔喷布（口罩用）
	—
	25g/㎡
	—
	—
	江阴市沪新针织有限公司
	江阴市祝塘镇万福路8号
	生产企业
	不符合

	23
	熔喷布
	—
	25g/㎡
	KN80
	—
	江阴市晟韵服饰有限公司
	江阴市祝塘镇朝阳路8号
	生产企业
	不符合

	24
	熔喷布
	—
	25g/㎡
	KN95
	江苏琦楷照明科技有限公司
	—
	常州市新北区孟河镇环镇北路226号
	生产企业
	不符合

	25
	熔喷布
	—
	175/25g/㎡
	KN90
	常州市长明塑料配件有限公司
	—
	常州市新北区孟河镇小河庙边村
	生产企业
	不符合

	26
	熔喷布
	—
	175/25g/㎡
	KN90
	常州九鼎车业股份有限公司
	—
	常州市新北区孟河镇小河工业园
	生产企业
	不符合

	27
	熔喷布
	—
	175/25g/㎡
	KN80
	—
	无锡东峰怡和科技发展有限公司
	无锡新吴区菱湖大道97-1号传感网大学科技园兴业楼D栋二层
	生产企业
	不符合

	28
	熔喷布
	—
	25g/㎡
	KN90
	—
	江阴市德佳针织有限公司
	江阴市祝塘镇祝文路20号
	生产企业
	不符合

	29
	熔喷布（口罩用）
	—
	25g/㎡
	KN95
	—
	江阴市圣燕针织服饰有限公司
	江阴市长泾镇习礼村河东路22号
	生产企业
	不符合

	30
	熔喷布（口罩用）
	—
	25g/㎡
	KN90
	—
	江阴市智创纺织品有限公司
	江阴市长泾镇惠园路8号
	生产企业
	不符合

	31
	熔喷布
	—
	25g/㎡
	KN90
	江阴市中纺联博非织造制品有限公司
	—
	江阴市华士镇华西工业园区小陆家基路1号
	生产企业
	不符合

	32
	熔喷布
	—
	25g/㎡
	KN95
	芊晟纤维科技（常州）有限公司
	—
	常州经济开发区潞城街道龙锦路355号7号楼
	生产企业
	不符合

	33
	熔喷布
	—
	25g/㎡
	KN90
	—
	无锡邦舵服饰有限公司
	江阴市长泾镇开发北区（云顾路大桥堍）
	生产企业
	不符合

	34
	熔喷布
	—
	25g/㎡
	KN90
	江阴市凡丰纺织有限公司
	—
	江阴市华士镇民企1路1号
	生产企业
	不符合

	35
	熔喷布
	—
	25g/㎡
	KN80
	江苏欧博车业有限公司
	—
	常州市新北区孟河镇晨风路5号
	生产企业
	不符合

	36
	熔喷布
	—
	—
	—
	—
	武进区礼嘉协鑫卫生用品厂
	常州市武进区礼嘉镇新辰村尹家塘100号
	生产企业
	不符合

	37
	熔喷布
	—
	—
	—
	—
	武进区礼嘉博杰卫生用品厂
	武进区礼嘉镇政平村委东西街207号
	生产企业
	不符合

	38
	熔喷布
	—
	—
	—
	—
	江苏凯立健医疗器械有限公司
	泰州市姜堰区梁徐镇双登工业园3路(府前路西侧)
	生产企业
	不符合

	39
	熔喷布
	—
	—
	—
	—
	如皋市东峰手套有限公司
	东陈镇冯堡村十三组5号
	生产企业
	不符合

	40
	医用口罩滤材（熔喷布）
	—
	GMF025-17.5
	—
	南通丽洋洁净材料有限公司
	—
	如皋市长江镇(如皋港区)如港路63号
	生产企业
	不符合

	41
	熔喷布
	—
	幅宽176mm
	—
	南京波士曼服饰有限公司
	—
	南京市高淳区东坝镇游子山村叔同村双望路18号
	生产企业
	符合

	42
	熔喷布
	—
	幅宽175mm
	—
	—
	南京爱沁缘服饰有限公司
	南京市高淳区桠溪镇芜太公路188号
	生产企业
	符合

	43
	熔喷布
	—
	幅宽26cm，克重25g/㎡
	—
	张家港骏马无纺布有限公司
	—
	苏州市张家港市杨舍镇乘航蒋桥
	生产企业
	符合

	44
	熔喷布（口罩用）
	—
	幅宽175mm，克重25g/㎡
	—
	—
	张家港市凤凰新奇特汽车修理厂
	苏州市张家港市凤凰镇西张双龙村
	生产企业
	符合

	45
	熔喷布
	—
	幅宽17.5cm，克重33.5g/㎡
	—
	江苏君华特种工程塑料制品有限公司
	—
	常州市武进区高新技术产业开发区长三角模具城7-16号
	生产企业
	符合

	46
	熔喷布
	—
	幅宽17.5cm，克重25g/㎡
	—
	—
	常州市百丰碳纤维科技有限公司
	常州市武进区雪堰镇王允村
	生产企业
	符合

	47
	熔喷布（口罩用）
	—
	幅宽26.0cm，克重50g/㎡
	—
	—
	张家港市塘桥靓欣佳口罩厂
	苏州市张家港塘桥镇妙桥洞泾村
	生产企业
	符合

	48
	熔喷布（口罩用）
	—
	幅宽17.5cm，克重25g/㎡
	—
	—
	张家港市众嘉利合新材料科技有限公司
	苏州市张家港市塘桥镇妙桥商城商城路南侧
	生产企业
	符合

	49
	熔喷布（口罩用）
	—
	幅宽17.5cm，克重25g/㎡
	—
	—
	张家港浩瑞防护用品有限公司
	苏州市张家港市乐余镇庆丰村
	生产企业
	符合

	50
	熔喷布
	—
	幅宽175mm，克重25g/㎡
	—
	—
	常州雨程户外用品有限公司
	常州市武进区礼嘉镇陆庄村
	生产企业
	符合

	51
	熔喷布
	—
	幅宽175mm，克重25g/㎡
	—
	中国石化仪征化纤有限责任公司
	—
	扬州市仪征市长江西路1号
	生产企业
	符合

	52
	熔喷布(口罩用)
	—
	幅宽17.5cm，克重25g/㎡
	—
	—
	江苏廷雄医疗器械设备有限公司
	淮安市经济技术开发区富淮路73-1号
	生产企业
	符合

	53
	熔喷布（口罩用）
	—
	幅宽17.5cm，克重25g/㎡
	—
	—
	徐州金迪医疗健康科技有限公司
	徐州市邳州市铁富镇恒达路工业园区院内3幢
	生产企业
	符合

	54
	熔喷布
	—
	幅宽17.5cm，克重25g/㎡
	—
	—
	江苏斑竹科技有限公司
	盐城市盐都区学富镇中兴社区裕兴路1号
	生产企业
	符合

	55
	熔喷布
	—
	幅宽17.5cm，克重25g/㎡
	—
	—
	中科银隆（盐城）医疗用品有限公司
	盐城市大丰区苏州盐城沿海合作开发区崇文路5号阳山工业园内
	生产企业
	符合

	56
	口罩过滤用聚丙烯熔喷法非织造布
	—
	幅宽17.5cm，克重25g/㎡
	—
	江阴市澳牧纺织有限公司
	—
	无锡市江阴市祝塘镇北前路60号
	生产企业
	符合

	57
	口罩过滤用聚丙烯熔喷法非织造布（非医用）
	—
	幅宽17.5cm，克重25g/㎡
	—
	江阴市东俊新材料科技有限公司
	—
	无锡市江阴市云亭街道小吴巷路58号
	生产企业
	符合

	58
	口罩用熔喷布
	—
	幅宽17.5cm，克重27g/㎡
	—
	江阴市农博士农业机械有限公司
	—
	无锡市江阴市祝塘镇云顾路16号
	生产企业
	符合

	59
	口罩过滤用聚丙烯熔喷法非织造布（非医用）
	—
	幅宽17.5cm，克重25g/㎡
	—
	江阴市祺美佳纺织品有限公司
	—
	无锡市江阴市祝塘镇云顾路20号
	生产企业
	符合

	60
	口罩过滤用聚丙烯熔喷法非织造布（非医用）
	—
	幅宽17.5cm，克重25g/㎡
	—
	江阴梓盛纺织有限公司
	—
	无锡市江阴市华士镇陆东大街183号
	生产企业
	符合

	61
	口罩过滤用聚丙烯熔喷法非织造布
	—
	幅宽17.5cm，克重25g/㎡
	—
	江阴市中腾铝业新材料有限公司
	—
	无锡市江阴市徐霞客镇崤岐人民路75号
	生产企业
	符合

	62
	熔喷布
	—
	25g/㎡
	—
	江苏康雅纱业有限公司
	—
	江阴市华士镇陆桥陆南工业园1-1号
	生产企业
	符合

	63
	熔喷布
	—
	25g/㎡
	—
	江阴市德予环保科技有限公司
	—
	江阴市祝塘镇云顾路216号
	生产企业
	符合

	64
	熔喷布
	—
	175
	—
	常州市远大净化科技有限公司
	
	常州市新北区薛家镇
	生产企业
	符合

	65
	普通驻极熔喷布（非医用）
	—
	—
	—
	—
	常州富旭光电有限公司
	武进区礼嘉镇新辰村
	生产企业
	符合

	66
	熔喷布
	—
	—
	—
	泰州市美莱雅家具有限公司
	—
	泰州市姜堰区张甸镇周徐村3组
	生产企业
	符合

	67
	熔喷布
	—
	25g
	—
	常州优尼克包装有限公司
	—
	常州市天宁区郑陆镇三河路209号
	生产企业
	符合

	68
	熔喷布
	—
	—
	—
	江苏格莱特复合材料科技有限公司
	—
	泰兴市滨江镇马甸电厂路北侧
	生产企业
	符合

	69
	熔喷布
	—
	—
	—
	泰兴市璐尔雅纺织品厂
	—
	泰兴市虹桥镇蒋华闸东路41号
	生产企业
	符合

	70
	熔喷布
	—
	25g/㎡
	—
	—
	南通市如顺医疗科技有限公司
	如皋市东陈镇小康路99号
	生产企业
	符合

	71
	熔喷布
	—
	—
	—
	—
	扬州恒达医疗科技发展有限公司
	扬州市广陵区头桥镇通达路338号
	生产企业
	符合

	72
	熔喷布
	—
	—
	—
	—
	南通布蓝尼家用纺织品有限公司
	南通市通州区川姜镇姜川村二十九组、三十组
	生产企业
	符合

	73
	MB（BFE99）熔喷布
	—
	25g/㎡
	—
	—
	雷蒙（南通）防护用品有限公司
	海门市悦来镇人民中路76号
	生产企业
	符合

	74
	医用口罩滤材（熔喷布）
	—
	N95-2S
	—
	—
	南通林盾安全科技有限公司
	南通市如东县曹埠镇上漫居委会二十六组
	生产企业
	符合

	75
	熔喷布
	—
	25g/㎡
	KN80
	江苏思博特纺织科技有限公司
	—
	如皋市东陈镇小康路99号
	生产企业
	符合

	76
	熔喷布
	—
	—
	—
	—
	南通市康蓝纺织装饰制品有限公司
	南通市开发区瑞兴路135号
	生产企业
	符合

	77
	熔喷布
	—
	—
	—
	—
	泰州博佳医疗科技有限公司
	泰州市医药高新技术产业开发区药城大道900号医疗器械区二期21号楼东半侧四楼403室
	生产企业
	符合


