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儿童及婴幼儿睡袋产品质量
监督抽查分析报告

2019年4季度，江苏省市场监督管理局对儿童及婴幼儿睡袋产品质量进行了监督抽查。共抽查60批次，合格51批次，合格率为85%。
一、产业概况
儿童及婴幼儿睡袋主要填充物为羽绒、棉、化学纤维、蚕丝等，此外还有单层的抓绒睡袋。目前全国从事儿童及婴幼儿睡袋生产企业约500家，主要作为企业的配套产品进行生产，产量占全国服装总产量的6%左右，产业主要集中在上海、江苏、广东、福建、浙江等省市。江苏现有生产企业近20家，主要分布在南通、苏州、扬州等市。
二、抽查情况
（一）样品来源
本次共抽查儿童及婴幼儿睡袋产品60批次，其中在生产企业抽样18批次，市场实体店购样22批次，电商平台购样20批次。
（二）检验项目
表1：儿童及婴幼儿睡袋检验项目及依据
	检验检测项目
	检验检测依据
	检验检测方法名称

	甲醛含量
	GB31701《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》              等相应产品标准
	GB/T2912.1《纺织品甲醛的测定第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)》

	pH值
	
	GB/T7573《纺织品水萃取液pH值的测定》

	可分解致癌芳香胺染料
	
	GB/T17592《纺织品禁用偶氮染料的测定》
GB/T23344《纺织品4-氨基偶氮苯的测定》

	耐水色牢度
	
	GB/T5713《纺织品色牢度试验耐水色牢度》

	耐汗渍色牢度
	
	GB/T3922《纺织品色牢度试验耐汗渍色牢度》

	耐干摩擦色牢度
	
	GB/T3920《纺织品色牢度试验耐摩擦色牢度》

	耐唾液色牢度
	
	GB/T18886《纺织品色牢度试验耐唾液色牢度》

	纤维含量
	GB/T29862《纺织品纤维含量的标识》等相应产品标准
	FZ/T01057《纺织纤维鉴别试验方法》、GB/T2910《纺织品定量化学分析》等

	重金属（铅、镉）
	


GB31701《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》
	GB/T30157《纺织品 总铅和总镉含量的测定》

	邻苯二甲酸酯
	
	GB/T20388《纺织品 邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法》

	燃烧性能
	
	GB/T14644《纺织品 燃烧性能 45°方向燃烧速率测定》

	附件抗拉强力
	
	GB31701《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》

	绳带要求
	
	

	残留金属针
	
	


（三）抽查结果
本次共抽查儿童及婴幼儿睡袋产品60批次，合格51批次，合格率为85%。其中，抽查江苏企业生产的产品26批次，合格率为100%。
1、按样品来源
表2：不同样品来源抽查结果
	样品来源
	抽查批次
	合格批次
	合格率%

	生产企业
	18
	18
	

	实体店
	商场
	9
	8
	

	
	超市
	3
	1
	

	
	专卖店
	6
	5
	

	
	批发市场
	4
	1
	

	
	合计
	22
	15
	

	电商
平台
	京东
	3
	3
	

	
	淘宝
	4
	4
	

	
	苏宁易购
	4
	3
	

	
	天猫
	5
	5
	

	
	拼多多
	4
	3
	

	
	合计
	20
	18
	

	合计
	60
	51
	85


2、按价格区间
表3：不同售价产品抽查结果
	样品单价（元）
	抽查批次
	合格批次
	合格率（%）

	200以下
	41
	34
	82.9

	200～300
	8
	7
	87.5

	300以上
	11
	10
	90.9

	合计
	60
	51
	85


3、江苏企业抽查结果
表4：江苏企业抽查结果
	样品来源
	抽查批次
	合格批次
	合格率（%）

	生产企业
	18
	18
	

	实体店购样
	5
	5
	

	电商平台购样
	3
	3
	

	合计
	26
	26
	100


（四）质量分析。
本次抽查结果显示，不合格项目为纤维含量、附件抗拉强力2项指标。
1、纤维含量。纤维含量反映了睡袋产品面料材质的真实属性，也是消费者购买时的主要参考指标之一。本次抽查发现5批次产品纤维含量不合格，标注的纤维名称或含量与实际不符。
2、附件抗拉强力。该项目考核产品中起连接、装饰、标识或其他作用的部件的抗拉强力，若附件连接和缝制牢度不足，可能发生脱落，引发吞食、吸入等危险。本次抽查发现4批次产品附件抗拉强力不合格。
三、消费建议
（一）购买
1、看标识。标识应包括中文厂名厂址、品名、号型规格、主要部位的纤维含量、规范的洗涤说明、产品执行的标准代号和安全技术类别等信息，3岁以下婴幼儿产品还应明确标注“婴幼儿用品”字样。
2、看做工。质优产品做工考究、针迹齐整、拼接平服，钮扣等附件固结牢固；劣质产品展开后常可看到多处线头，毛边等，产品附件容易松动。
3、注重面料。慎重选择颜色较鲜艳或较深的产品，尽量选择比较柔软、吸湿透气性好、对儿童皮肤无刺激的纯棉产品以及涂层印花较少或无涂层印花的产品。
4、关注附件安全。外露的拉绳、拉带等不宜过长，以免儿童被其纠缠；不要选择有亮片、镶钻或钉珠等装饰物的产品，以免婴幼儿误吞。
（二）使用
新采购的睡袋要先洗后用，水洗可以洗去灰尘、污渍、浮色，同时使pH值趋于中性，有利于儿童及婴幼儿皮肤健康。使用前，轻拉附件察看是否牢固，将松动的钮扣等附件进行二次加固钉牢。

附件：儿童及婴幼儿睡袋产品质量监督抽查企业名单及结果



