省市场监管局发布
运动头盔产品质量监督抽查分析报告
2019年2季度，江苏省市场监管局委托江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心和浙江国检检测技术江苏有限公司对运动头盔产品质量进行了监督抽查。共抽查50批次，合格38批次，合格率为76%。

一、产业概况

运动头盔是指在运动过程中，用来吸收碰撞能量，减少佩戴者头部意外伤害的装具。运动头盔主要用在自行车、滑板、滑轮等众多户外运动。运动头盔有很多种，常见的结构主要有半盔式和全盔式。其中最常见的是半盔式头盔，采用冲击性较好的缓冲材料，能够很大程度上减少摔车时来自外界的冲击力，其结构包括壳体、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置等。我国运动头盔生产企业大约有200余家，较多集中在广东、浙江、上海、山东等省份。

二、抽查情况
（一）样品来源
本次共抽查运动头盔产品50批次，其中在市场实体店购样9批次，电商平台购样41批次。

（二）检验项目
表1：监督抽查项目及检验依据

	序号
	检验项目
	判定依据
	检测方法

	1
	头盔视野
	GB 24429-2009《运动头盔 自行车、滑板、轮滑运动头盔的安全要求和试验方法》



	2
	头盔佩戴装置稳定性
	

	3
	头盔佩戴装置强度性能
	

	4
	头盔吸收碰撞能量性能
	


（三）抽查结果
本次共抽查产品50批次，合格38批次，合格率为76%。其中，抽查江苏企业生产的产品5批次，合格5批次。

1.按样品来源
表2：不同样品来源抽查结果

	样品来源
	抽查批次
	合格批次
	合格率

	实体店
	专卖店、便利店或杂货店
	6
	5
	

	
	商场
	3
	2
	

	
	小计
	9
	7
	77.8%

	电商平台
	京东
	4
	4
	

	
	拼多多
	5
	2
	

	
	苏宁易购
	4
	3
	

	
	天猫
	23
	18
	

	
	1号店
	4
	3
	

	
	淘宝
	1
	1
	

	
	小计
	41
	31
	75.6%

	合计
	50
	38
	76.0%


2.按价格区间
表3：不同售价产品抽查结果

	产品名称
	价格区间
	抽样批次
	合格批次
	样品合格率

	运动头盔
	0-50元
	13
	7
	

	
	50-100元
	11
	10
	

	
	100-150元
	9
	5
	

	
	150-200元
	13
	12
	

	
	200元以上
	4
	4
	

	合计
	50
	38
	76.%


3.江苏企业抽查结果

表4：江苏企业抽查结果

	产品名称
	样品来源
	抽样批次
	合格批次

	运动头盔
	电商平台
	2
	2

	
	实体店
	3
	3

	
	合计
	5
	5


（四）质量分析。
本次抽查结果显示，运动头盔产品不合格项目为头盔佩戴装置稳定性、头盔佩戴装置强度性能、头盔吸收碰撞能量性能（高温、低温、浸水）3项指标。
1.头盔佩戴装置稳定性。佩戴装置是头盔的重要组成部分，要求在一定外力下头盔不应从头型上脱落，既能保证佩戴的稳固性，又能保证佩戴的安全性。本次抽查发现有1批次头盔佩戴装置稳定性不合格。

2.头盔佩戴装置强度性能。佩戴装置强度性能项目测试头盔在动量作用下佩戴装置伸长量是否超标或连接件损坏，造成防护失效。本次抽查发现有12批次头盔佩戴装置强度性能不合格。

3.头盔吸收碰撞能量性能（高温、低温、浸水）。吸收碰撞能量性能是运动头盔重要性能指标，试验中壳体不应出现危及佩戴者的破裂。本次抽查发现有3批次头盔吸收碰撞能量性能不合格。

三、消费建议
（一）购买。

1.选择正规厂家生产的，产品标识应标明生产厂家、地址、电话、规格、功能等信息。

2.选择重量较轻、头盔内衬覆盖面大，与头盔内侧粘合的更结实的的运动头盔。

3.运动头盔上的通风孔要适度。通风口越大越多，头部暴露面积也多，防护系数会相应较低。

（二）使用。

1.佩戴运动头盔应系好系带。

2.使用后放置于阴凉通风处，避免高温或阳光长时间照射。

3.在使用过程中发生过碰撞摔裂或出现细微裂缝的不能够再继续使用。

4.运动头盔应每隔三年更换一次，即使没有经受碰撞，但是阳光暴晒和汗液侵蚀会使得头盔和一些配件老化，从而减弱安全系数，失去保护性能。

附件：运动头盔产品质量监督抽查企业名单及结果
