省市场监管局发布

衬衫产品质量监督抽查分析报告

2019年2季度，江苏省市场监管局委托常州纤检所、苏州纤检院、江苏省纺检院和江苏出入境工业产品检测中心对衬衫产品质量进行了监督抽查。共抽查产品99批次，合格94批次，合格率为94.9%。

- 产业概况

衬衫产品的生产企业主要集中在广东、浙江、福建、江苏等省。江苏省内衬衫生产企业约有50家，主要分布在苏州、无锡、南京、扬州等市。

二、抽查情况

（一）样品来源

本次共抽查衬衫产品99批次，其中在生产企业抽样38批次，实体店购样30批次，电商平台购样31批次。

（二）检验项目

表1：衬衫检验项目及依据

| 序号 | 检测项目 | 检测依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB18401《国家纺织产品基本安全技术规范》 GB/T2660《衬衫》 GB/T18132《丝绸服装》 FZ/T 73043《针织衬衫》等相应产品标准 | GB/T2912.1《纺织品甲醛的测定第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)》 |
| 2 | pH值 |  | GB/T7573《纺织品水萃取液pH值的测定》 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 |  | GB/T17592《纺织品禁用偶氮染料的测定》 GB/T23344《纺织品4-氨基偶氮苯的测定》 |
| 4 | 耐水色牢度 |  | GB/T5713《纺织品色牢度试验耐水色牢度》 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 |  | GB/T3922《纺织品色牢度试验耐汗渍色牢度》 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 |  |  |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 |  | GB/T3920《纺织品色牢度试验耐摩擦色牢度》 |
| 8 | 纤维含量 | GB/T 29862《纺织品纤维含量的标识》 GB/T2660 GB/T 18132 FZ/T 73043等相应产品标准 | FZ/T01057《纺织纤维鉴别试验方法》 GB/T2910《纺织品定量化学分析》等 |
| 9 | 撕破强力 | GB/T2660 GB/T 18132 等相应产品标准 | GB/T3917.1《纺织品 织物撕破性能 第1部分：冲击摆锤法撕破强力的测定》GB/T3917.2《纺织品 织物撕破性能 第2部分：裤形试样（单缝）撕破强力的测定》等 |

（三）抽查结果

本次监督抽查共抽查产品99批次，合格94批次，合格率为94.9%。其中，抽查江苏企业生产的产品57批次，合格54批次，合格率为94.7%。

1、按样品来源

表2：不同样品来源抽查结果

| 样品来源 |  | 抽查批次 | 合格批次 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产企业 |  | 38 | 38 | 100% |
| 实体店 | 商场 | 12 | 10 |  |
|  | 超市 | 3 | 2 |  |
|  | 批发市场 | 2 | 2 |  |
|  | 专卖店 | 13 | 13 |  |
|  | 小计 | 30 | 27 | 90% |
| 电商平台 | 唯品会 | 5 | 5 |  |
|  | 天猫 | 7 | 6 |  |
|  | 京东商城 | 5 | 5 |  |
|  | 京东 | 4 | 4 |  |
|  | 一号店 | 5 | 5 |  |
|  | 淘宝 | 5 | 4 |  |
|  | 小计 | 31 | 29 | 93.5% |
| 合计 |  | 99 | 94 | 94.9% |

2、按价格区间

表3：不同售价产品抽查结果

| 样品单价（元） | 抽查批次 | 合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 0～100 | 22 | 21 |
| 101-200 | 38 | 36 |
| 201-300 | 12 | 12 |
| 301-400 | 15 | 14 |
| 401-500 | 4 | 3 |
| 500以上 | 8 | 8 |

3、江苏企业抽查结果

表4：江苏企业抽查结果

| 样品来源 | 抽查批次 | 合格批次 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产企业 | 38 | 38 |  |
| 实体店购样 | 9 | 7 |  |
| 电商平台购样 | 10 | 9 |  |
| 合计 | 57 | 54 | 94.7% |

（四）质量分析。

本次抽查结果显示，不合格项目为纤维含量、pH值2项指标。

- 纤维含量。纤维含量反映衬衫产品面料材质的真实属性，是消费者购买时的主要参考指标之一。本次抽查发现4批次产品的纤维含量不合格，标注纤维名称及含量与实际不符。

- pH值。pH值过高或过低，会破坏人体皮肤酸碱度平衡，引起皮肤过敏或感染。本次抽查发现2批次产品的pH值不合格。

三、消费建议

（一）选购。

1、检查标识。标识应包括厂名厂址、产品名称、规格型号、纤维成分及含量、维护方法、执行的产品标准、安全类别等信息。

2、看外观闻气味。质量好的服装产品做工考究、针迹齐整、拼接平服，看不到线头、毛边，没有异常刺激气味。

（二）使用。

1、清洗和维护。按照服装上的水洗标要求进行清洗和维护。

2、先洗后用。可水洗的衬衫在使用前尽量先水洗一次，可有效去除大部分灰尘、污渍、浮色，起到稀释化学物质、中和pH值的作用，使穿着更加卫生舒适。