
省市场监管局发布

羽绒服装产品质量监督抽查分析报告

2019年4季度，江苏省市场监管局对羽绒服装产品质量进行了监督抽查。共抽查产品100批次，合格93批次，合格率为93 %。
1、 产业概况
羽绒服装主要填充物为鹅绒或鸭绒。根据颜色不同，填充羽绒分为白鸭绒、白鹅绒、灰鸭绒、灰鹅绒等。国内羽绒服装生产企业有3000余家，主要集中在北京、上海、浙江、江苏、福建、广东等省市。江苏现有生产企业200余家，分布在南京、苏州、无锡、常州、扬州、南通等市。
二、抽查情况
（一）样品来源
本次共抽查羽绒服装产品100批次，其中在生产企业抽样34批次，市场实体店购样33批次，电商平台购样33批次。
（二）检验项目
表1：羽绒服装检验项目及依据
	检验检测项目
	检验检测依据
	检验检测方法名称

	甲醛含量
	GB 18401《国家纺织产品基本安全技术规范》
GB/T14272《羽绒服装》及企业标准等
	GB/T 2912.1《纺织品甲醛的测定第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）》

	pH值
	
	GB/T 7573《纺织品 水萃取液pH值的测定》

	可分解致癌芳香胺染料
	
	GB/T 17592《纺织品 禁用偶氮染料的测定》
GB/T 23344《纺织品 4-氨基偶氮苯的测定》

	耐水色牢度
	
	GB/T 5713《纺织品 色牢度试验 耐水色牢度》

	耐干摩擦色牢度
	
	GB/T 3920《纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度》

	纤维含量
	GB/T 29862《纺织品 纤维含量的标识》
GB/T14272《羽绒服装》及企业标准等
	GB/T 2910《纺织品 定量化学分析》、
FZ/T 01057《纺织纤维鉴别试验方法》等

	耐光色牢度
	GB/T14272及企业标准等
	GB/T8427《纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧》方法3

	纰裂
	
	GB/T 14272

	含绒量
	
	

	绒子含量
	
	

	鸭毛（绒）含量
	
	

	羽绒耗氧量
	
	

	羽绒清洁度
	
	

	防钻绒性
	
	


（三）抽查结果
本次共抽查羽绒服装产品100批次，合格93批次，合格率为93.0%。其中，抽查江苏企业生产的产品58批次，合格54批次，合格率为93.1%。
1、按样品来源
表2：不同样品来源抽查结果
	样品来源
	抽查批次数
	合格批次数
	合格率（%）

	生产企业
	34
	33
	

	实体店
	商场
	10
	9
	

	
	超市
	7
	5
	

	
	批发市场
	8
	7
	

	
	专卖店
	8
	8
	

	
	合计
	33
	29
	

	电商平台
	唯品会
	8
	7
	

	
	京东
	8
	8
	

	
	苏宁易购
	4
	3
	

	
	拼多多
	4
	4
	

	
	天猫
	6
	6
	

	
	淘宝
	3
	3
	

	
	合计
	33
	31
	

	合计
	100
	93
	93


2、按价格区间
表3：不同售价产品抽查结果
	样品单价（元）
	抽查批次
	合格批次
	合格率（%）

	0-800
	81
	74
	91.4

	800及以上
	19
	19
	100

	合计
	100
	93
	93


3、江苏企业抽查结果
表4：江苏企业抽查结果
	样品来源
	抽查批次
	合格批次
	合格率（%）

	生产企业
	34
	33
	

	实体店购样
	12
	10
	

	电商平台购样
	12
	11
	

	合计
	58
	54
	93.1


（四）质量分析。
本次抽查结果显示，不合格项目主要是含绒量、绒子含量2项指标。含绒量和绒子含量（特别是绒子含量）反映羽绒服装填充物的质量好坏，也是决定羽绒服装的保暖性能及价格的关键因素。本次抽查发现7批次产品的含绒量和绒子含量不合格，达不到标准要求。
三、消费建议
（一）购买。
1、查看含绒量和充绒量。购买产品时，应关注标签上注明的含绒量和绒的种类。含绒量一般选择70%以上。羽绒根据来源一般可分为鹅绒和鸭绒、白绒和灰绒，鹅绒要好于鸭绒、白绒要好于灰绒。
2、查看蓬松性。将羽绒服挤压一下，再松开后，迅速回弹、恢复原状的，说明羽绒的蓬松度好，产品具有较好的保暖性。
3、闻气味。质量好的羽绒服闻不到气味，如果闻有明显的气味，说明羽绒没有经过严格的工艺处理和水洗消毒。
4、关注钻绒性。选购时，要查看羽绒服的面料、里料及线缝处是否有较明显的羽绒钻出，可对羽绒服轻轻拍打几次，看产品的钻绒情况。
（二）使用和存放。
1、洗涤维护。按照服装上的水洗标要求进行清洗和维护，有污渍的地方先用衣领净涂擦一下，然后将整件羽绒服放在水中浸透后，加入羽绒专用洗涤液手洗羽绒服表面，将手洗后的羽绒服用清水漂洗、甩干（洗衣袋）；将甩干的羽绒服放置于通风处晾干。干透后，可用手轻拍羽绒服各部位，这样羽绒服基本可以回复到原有蓬松状态。因羽绒耐酸不耐碱，忌用碱性洗涤液洗涤，否则会使羽绒粉碎、结团，降低保暖性。
2、存放羽绒服，用透气的整理袋包好，放入一粒樟脑球以防虫蛀，然后存放于通风干燥的衣柜内即可，注意上面不要受重压。夏秋季节雨水多，雨季过后，要把羽绒服拿出来晾一晾，防止霉变；如果有霉点，可用棉球沾酒精擦拭，再用干净的湿毛巾擦洗干净，晾透后再妥善收藏。
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