省市场监管局发布

羽绒服装产品质量监督抽查分析报告

2019年4季度，江苏省市场监管局对羽绒服装产品质量进行了监督抽查。共抽查产品100批次，合格93批次，合格率为93 %。

- 产业概况

羽绒服装主要填充物为鹅绒或鸭绒。根据颜色不同，填充羽绒分为白鸭绒、白鹅绒、灰鸭绒、灰鹅绒等。国内羽绒服装生产企业有3000余家，主要集中在北京、上海、浙江、江苏、福建、广东等省市。江苏现有生产企业200余家，分布在南京、苏州、无锡、常州、扬州、南通等市。

二、抽查情况

（一）样品来源

本次共抽查羽绒服装产品100批次，其中在生产企业抽样34批次，市场实体店购样33批次，电商平台购样33批次。

（二）检验项目

表1：羽绒服装检验项目及依据

| 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法名称 |
| --- | --- | --- |
| 甲醛含量 | GB 18401《国家纺织产品基本安全技术规范》 GB/T14272《羽绒服装》及企业标准等 | GB/T 2912.1《纺织品甲醛的测定第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）》 |
| pH值 |  | GB/T 7573《纺织品 水萃取液pH值的测定》 |
| 可分解致癌芳香胺染料 |  | GB/T 17592《纺织品 禁用偶氮染料的测定》 GB/T 23344《纺织品 4-氨基偶氮苯的测定》 |
| 耐水色牢度 |  | GB/T 5713《纺织品 色牢度试验 耐水色牢度》 |
| 耐干摩擦色牢度 |  | GB/T 3920《纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度》 |
| 纤维含量 | GB/T 29862《纺织品 纤维含量的标识》 GB/T14272《羽绒服装》及企业标准等 | GB/T 2910《纺织品 定量化学分析》、 FZ/T 01057《纺织纤维鉴别试验方法》等 |
| 耐光色牢度 | GB/T14272及企业标准等 | GB/T8427《纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧》方法3 |
| 纰裂 |  | GB/T 14272 |
| 含绒量 |  |  |
| 绒子含量 |  |  |
| 鸭毛（绒）含量 |  |  |
| 羽绒耗氧量 |  |  |
| 羽绒清洁度 |  |  |
| 防钻绒性 |  |  |

（三）抽查结果

本次共抽查羽绒服装产品100批次，合格93批次，合格率为93.0%。其中，抽查江苏企业生产的产品58批次，合格54批次，合格率为93.1%。

1、按样品来源

表2：不同样品来源抽查结果

| 样品来源 |  | 抽查批次数 | 合格批次数 | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产企业 |  | 34 | 33 |  |
| 实体店 | 商场 | 10 | 9 |  |
|  | 超市 | 7 | 5 |  |
|  | 批发市场 | 8 | 7 |  |
|  | 专卖店 | 8 | 8 |  |
|  | 合计 | 33 | 29 |  |
| 电商平台 | 唯品会 | 8 | 7 |  |
|  | 京东 | 8 | 8 |  |
|  | 苏宁易购 | 4 | 3 |  |
|  | 拼多多 | 4 | 4 |  |
|  | 天猫 | 6 | 6 |  |
|  | 淘宝 | 3 | 3 |  |
|  | 合计 | 33 | 31 |  |
| 合计 |  | 100 | 93 | 93 |

2、按价格区间

表3：不同售价产品抽查结果

| 样品单价（元） | 抽查批次 | 合格批次 | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-800 | 81 | 74 | 91.4 |
| 800及以上 | 19 | 19 | 100 |
| 合计 | 100 | 93 | 93 |

3、江苏企业抽查结果

表4：江苏企业抽查结果

| 样品来源 | 抽查批次 | 合格批次 | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产企业 | 34 | 33 |  |
| 实体店购样 | 12 | 10 |  |
| 电商平台购样 | 12 | 11 |  |
| 合计 | 58 | 54 | 93.1 |

（四）质量分析。

本次抽查结果显示，不合格项目主要是含绒量、绒子含量2项指标。含绒量和绒子含量（特别是绒子含量）反映羽绒服装填充物的质量好坏，也是决定羽绒服装的保暖性能及价格的关键因素。本次抽查发现7批次产品的含绒量和绒子含量不合格，达不到标准要求。

三、消费建议

（一）购买。

1、查看含绒量和充绒量。购买产品时，应关注标签上注明的含绒量和绒的种类。含绒量一般选择70%以上。羽绒根据来源一般可分为鹅绒和鸭绒、白绒和灰绒，鹅绒要好于鸭绒、白绒要好于灰绒。

2、查看蓬松性。将羽绒服挤压一下，再松开后，迅速回弹、恢复原状的，说明羽绒的蓬松度好，产品具有较好的保暖性。

3、闻气味。质量好的羽绒服闻不到气味，如果闻有明显的气味，说明羽绒没有经过严格的工艺处理和水洗消毒。

4、关注钻绒性。选购时，要查看羽绒服的面料、里料及线缝处是否有较明显的羽绒钻出，可对羽绒服轻轻拍打几次，看产品的钻绒情况。

（二）使用和存放。

1、洗涤维护。按照服装上的水洗标要求进行清洗和维护，有污渍的地方先用衣领净涂擦一下，然后将整件羽绒服放在水中浸透后，加入羽绒专用洗涤液手洗羽绒服表面，将手洗后的羽绒服用清水漂洗、甩干（洗衣袋）；将甩干的羽绒服放置于通风处晾干。干透后，可用手轻拍羽绒服各部位，这样羽绒服基本可以回复到原有蓬松状态。因羽绒耐酸不耐碱，忌用碱性洗涤液洗涤，否则会使羽绒粉碎、结团，降低保暖性。

2、存放羽绒服，用透气的整理袋包好，放入一粒樟脑球以防虫蛀，然后存放于通风干燥的衣柜内即可，注意上面不要受重压。夏秋季节雨水多，雨季过后，要把羽绒服拿出来晾一晾，防止霉变；如果有霉点，可用棉球沾酒精擦拭，再用干净的湿毛巾擦洗干净，晾透后再妥善收藏。

附件：羽绒服装产品质量监督抽查企业名单及结果