省市场监管局发布

冲锋衣产品质量监督抽查分析报告

2019年4季度，江苏省市场监管局对冲锋衣产品质量进行了监督抽查。共抽查产品48批次，合格33批次，合格率为68.8%。

- 产业概况

冲锋衣是采用防水透湿功能的纺织面料制成的服装，既能防雨，又能及时排湿，适用于户外运动。根据使用范围及使用环境，分为超轻型、轻型功能外衣、中量级功能外衣、探险专用功能外衣等。采用的材料包括涤纶或锦纶为基材的，经特殊涂层的防水透气面料、压胶条、网状纤维材料等。国内冲锋衣生产企业约有1000多家，主要分布在浙江、江苏、广东、北京、上海等省市。江苏现有冲锋衣生产企业12家，分布在苏州、南京、南通等市。

二、抽查情况

（一）样品来源

本次共抽查冲锋衣产品48批次，其中在生产企业抽样1批次，市场实体店购样20批次，电商平台购样27批次。

（二）检验项目

表1：冲锋衣检验项目及依据

| 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法名称 |
| --- | --- | --- |
| 纤维含量 | GB/T29862《纺织品 纤维含量的标识》、 GB/T32614《户外运动服装 冲锋衣》 | GB/T2910《纺织品 定量化学分析》 |
| 甲醛含量 | GB18401《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T32614 | GB/T2912.1《纺织品甲醛的测定第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）》 |
| pH值 |  | GB/T7573《纺织品 水萃取液pH值的测定》 |
| 可分解致癌芳香胺染料 |  | GB/T17592《纺织品 禁用偶氮染料的测定》 |
| 耐水色牢度 |  | GB/T5713《纺织品 色牢度试验 耐水色牢度》 |
| 耐汗渍色牢度 |  | GB/T3922《纺织品色牢度试验 耐汗渍色牢度》 |
| 耐摩擦色牢度 |  | GB/T3920《纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度》 |
| 耐光色牢度 | GB/T32614 | GB/T8427《纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度 氙弧》方法3 |
| 表面抗湿性（洗前、洗后） |  | GB/T4745《纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法》、GB/T8629《纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序》等 |
| 静水压（洗前、洗后） |  | GB/T4744《纺织品 防水性能的检测和评价 静水压法》、GB/T 8629等 |
| 透湿量（洗前、洗后） |  | GB/T12704.2《纺织品 织物透湿性试验方法 第2部分:蒸发法》方法B、GB/T8629等 |

（三）抽查结果

本次共抽查冲锋衣产品48批次，合格33批次，合格率为68.8%。其中，抽查江苏企业生产的产品12批次，合格9批次，合格率为75%。

1、按样品来源

表2：不同样品来源抽查结果

| 样品来源 |  | 抽查批次 | 合格批次 | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产企业 |  | 1 | 1 |  |
| 实体店 | 商场 | 14 | 10 |  |
|  | 超市 | 2 | 1 |  |
|  | 专卖店 | 4 | 4 |  |
|  | 小计 | 20 | 15 |  |
| 电商 平台 | 1号店 | 4 | 3 |  |
|  | 京东 | 7 | 3 |  |
|  | 苏宁易购 | 2 | 1 |  |
|  | 拼多多 | 2 | 2 |  |
|  | 唯品会 | 5 | 4 |  |
|  | 天猫 | 5 | 2 |  |
|  | 考拉海购 | 2 | 2 |  |
|  | 小计 | 27 | 17 |  |
| 合计 |  | 48 | 33 | 68.8 |

2、按产品类别

表3：不同产品类别抽查情况

| 标注功能性类别 | 抽查批次 | 合格批次 | 合格率% |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | 11 | 9 | 81.8 |
| Ⅱ级 | 31 | 21 | 67.7 |
| 未标注 | 6 | 3 | 50 |
| 合计 | 48 | 33 | 68.8 |

3、按价格区间

表4：不同售价产品抽查结果

| 产品单价（元） | 抽查批次 | 合格批次 | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 300及以下 | 15 | 5 | 33.3 |
| 300-400 | 11 | 8 | 72.7 |
| 400-700 | 17 | 15 | 88.2 |
| 700以上 | 5 | 5 | 100 |
| 合计 | 48 | 33 | 68.8 |

4、江苏企业抽查结果

表5：江苏企业抽查结果

| 样品来源 | 抽查批次 | 合格批次 | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产企业 | 1 | 1 |  |
| 实体店购样 | 8 | 5 |  |
| 电商平台购样 | 3 | 3 |  |
| 合计 | 12 | 9 | 75 |

（四）质量分析

本次抽查结果显示，不合格项目为表面抗湿性（洗前、洗后）、静水压（洗前、洗后）2项指标。

1、表面抗湿性（洗前、洗后）。表面抗湿性能，又称拒水性，指织物抵抗因雨水等使表面润湿或沾水的特性，反映了水滴沿织物表面滚落的能力。本次抽查发现6批次产品的表面抗湿性（洗前、洗后）项目不合格。

2、静水压（洗前、洗后）。静水压是指织物单位面积承受的水压强力。户外服装要求具有一定的防冲击、耐渗水的能力，以保持内层衣服干爽。本次抽查发现13批次产品的静水压项目（洗前、洗后）不合格。

三、消费建议

1、根据穿着需要购买适合等级的冲锋衣，查看产品标识是否齐全，标识应包括中文厂名厂址、品名、号型规格、主要部位的纤维含量、规范的洗涤保养说明、产品执行的标准代号和安全技术类别等信息。

2、查看服装的外观，应没有疵点、破损及缝合疵点，接缝处应有压胶条，有条件的可进行试穿，检查产品的舒适度。

3、闻一闻“味道”，如果产品散发出刺激的异味，可能有甲醛残留，应谨慎购买。

4、按照洗涤标签标注的洗涤方式进行洗涤，避免使用洗衣粉和肥皂等碱性洗涤品，洗后放置阴凉处自然晾干，防止压胶条脱开。

附件：冲锋衣产品质量监督抽查企业名单及结果