省市场监管局发布

童装产品质量监督抽查分析报告

2019年2季度，江苏省市场监管局委托苏州市纤维检验院、江苏省纺织产品质量监督检验研究院、常州纤维检验所、大加利（太仓）质量技术检测中心有限公司和南京市产品质量监督检验院对童装产品质量进行了监督抽查。共抽查产品150批次，合格126批次，合格率为84%。
1、 产业概况
童装是指专为满足儿童或婴幼儿穿衣需要而设计、生产、销售的各类服装。童装按适穿的年龄范围可划分为婴幼儿服装和儿童服装，一般将适合36个月及以下的孩子穿着的服装称为婴幼儿服装；将适合3岁以上、14岁及以下的孩子穿着的服装称为儿童服装。国内童装生产企业主要分布在广东、浙江、福建等省，江苏省内童装生产企业约35家，主要集中在南京、扬州、苏州和常州等市。
二、抽查情况
（一）样品来源
本次共抽查童装产品150批次，其中在生产企业抽样38批次，市场实体店购样50批次，电商平台购样62批次。
（二）检验项目


表1：童装检验项目及依据
	序号
	检验项目
	检验依据

	1
	甲醛含量
	GB31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》
相应产品标准

	2
	pH值
	GB31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》
相应产品标准

	3
	可分解致癌芳香胺染料
	GB31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》
相应产品标准

	4
	耐水色牢度
	GB31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》
相应产品标准

	5
	耐酸汗渍色牢度
	GB31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》
相应产品标准

	6
	耐碱汗渍色牢度
	GB31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》
相应产品标准

	7
	耐干摩擦色牢度
	GB31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》
相应产品标准

	8
	耐唾液色牢度
	GB31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》
相应产品标准

	9
	纤维含量
	GB31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》
相应产品标准

	10
	重金属（铅、镉）
	GB31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》

	11
	衣带缝纫强力
	GB31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》
相应产品标准

	12
	附件抗拉强力
	GB31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》
相应产品标准

	13
	邻苯二甲酸酯
	GB31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》

	14
	燃烧性能
	GB31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》

	15
	绳带要求
	GB31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》



（三）抽查结果
本次监督抽查共抽查150批次产品，合格126批次，合格率为84%。其中，抽查江苏企业生产的产品54批次，合格49批次，合格率为90.7%。
1、按样品来源
表2：不同样品来源抽查结果
	样品来源
	抽查批次数
	合格批次数
	合格率

	生产企业
	38
	35
	92.1%

	实体店
	商场
	6
	6
	

	
	超市
	14
	13
	

	
	专卖店、便利店或杂货店等
	30
	19
	

	
	合计
	50
	38
	76%

	电商平台
	天猫
	7
	5
	

	
	拼多多
	5
	3
	

	
	唯品会
	10
	10
	

	
	京东
	10
	10
	

	
	淘宝
	12
	10
	

	
	苏宁易购
	18
	15
	

	
	合计
	62
	53
	85.5%

	合计
	150
	126
	84%


2、按价格区间
表3：不同售价产品抽查结果
	样品单价
	抽查批次
	合格批次
	合格率

	50及以下
	48
	42
	87.5%

	50～100
	57
	45
	78.9%

	100～200
	31
	27
	87.1%

	200及以上
	14
	12
	85.7%


3、江苏企业抽查结果
表4：江苏企业抽查结果
	样品来源
	抽查批次
	合格批次
	合格率

	生产企业
	38
	34
	

	实体店购样
	6
	6
	

	电商平台购样
	10
	9
	

	合计
	54
	49
	90.7%


（四）质量分析。
本次抽查结果显示，不合格项目主要为耐唾液色牢度、纤维含量、附件抗拉强力和绳带要求4项指标。
1、耐唾液色牢度。耐唾液色牢度是婴幼儿服装检测的特有指标。婴幼儿（尤其3岁以下的）经常啃舔身上的衣服，如果服装的耐唾液色牢度不足，容易导致婴幼儿摄入衣服染料，可能会影响身体健康。本次抽查发现1批次童装产品耐唾液色牢度项目不合格。
[bookmark: _GoBack]2、纤维含量。纤维含量反映了童装产品面料材质的真实属性，也是消费者购买时的主要参考指标之一，纤维含量项目不合格代表衣物标注纤维名称或含量与实际不符，影响消费者选购合适的产品。本次抽查共发现15批次纤维含量项目不合格。
3、附件抗拉强力。附件抗拉强力指纺织产品中起连接、装饰、标识或其他作用的部件的抗拉强力。由于婴幼儿会对服装上的纽扣、铆钉、标签等附件撕扯或啃咬，若附件连接和缝制牢度不足，极有可能发生脱落，引发吞食、吸入等等危险。本次抽查共发现4批次附件抗拉强力项目不合格。
4、绳带要求。绳带要求是对童装上的绳索、拉带、带袢等附件制定的特殊标准要求，如果童装上的绳带设计不合理，极有可能导致勒伤或窒息。本次抽查共发现5批次绳带要求项目不合格。
 三、消费建议
1、查看标识。标识应包括厂名厂址、产品名称、规格型号、纤维成分及含量、维护方法、执行的产品标准、安全类别等信息，3岁以下婴幼儿产品还应明确标注“婴幼儿用品”字样。
2、选择面料。童装的布料应以结实、耐穿、不易损坏为主，尽量选择对儿童皮肤无刺激，比较柔软、吸湿透气性好的纯棉产品。
3、检查附件。儿童服装上外露的拉绳、拉带等不宜过长，以免儿童被其纠缠；保证纽扣、拉链及其他金属附件无毛刺、无锐利边缘和尖端等，以免划伤孩子；轻拉附件查看是否牢固，避免被儿童抓脱误食；尽量不要选择有亮片、镶钻或钉珠等装饰物的产品，以免对儿童造成伤害；新购衣物穿着之前尽量水洗一次，并检查是否有金属针或金属颗粒。儿童易出汗，夏装和内衣尽量选择涂层印花较少或无涂层印花的产品，保证较好的吸湿透气性。


附件：童装产品质量监督抽查企业名单及结果

