| ICS | 39.060 |
| --- | --- |
| CCS | D 59 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—XXXX

梅岭玉鉴定技术规范

Specification of technical identificaion for Meiling Jade

2023 - XX - XX发布

2023 - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  鉴定特征	1

5  鉴定项目和方法	3

6  命名规则	3

7  鉴定证书	4

附录A（资料性）  梅岭玉化学成分及其透闪石晶体化学式	5

附录B（资料性）  梅岭玉红外吸收光谱	6

附录C（资料性）  梅岭玉激光拉曼光谱	7

附录D（资料性）  梅岭玉X射线粉晶衍射	8

参考文献	10

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省水晶标准化技术委员会提出并归口。

本文件起草单位：江苏省黄金珠宝检测中心有限公司、常州检验检测标准认证研究院、连云港市质量技术综合检验检测中心、江苏省质量和标准化研究院、南京市产品质量监督检验院、溧阳市梅岭玉石文化创意有限公司、常州市黄金珠宝协会、南通计量测试所、江苏省宝石学会、南京正态珠宝艺术品资产评估事务所。

本文件主要起草人：朱德茂、王玲、刘旭东、于雪飞、李玥、李玏、宋冬至、是永进、张慧剑、刘自强、汪建明、张峰、乔蕾、叶磊、顾西军。

梅岭玉鉴定技术规范

范围

本文件规定了梅岭玉的术语和定义、鉴定特征、鉴定项目和方法选择、命名规则和鉴定证书要求。

本文件适用于梅岭玉原料及其制品的鉴定和命名。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 16553  珠宝玉石 鉴定

DZ/T 0275.4  岩矿鉴定技术规范 第4部分：岩石薄片鉴定

术语和定义

GB/T 16553和DZ/T 0275.4界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

    - 梅岭玉 Meiling Jade

产于溧阳市小梅岭地区的透闪石质玉石。是主要矿物成分为透闪石，可含有少量至微量的方解石、透辉石、硅灰石、绿帘石、磷灰石等，具有毛毡状至纤维状变晶结构的矿物集合体。

鉴定特征

矿物成分

主要矿物成分为透闪石，可含有方解石、透辉石、硅灰石、绿帘石、磷灰石等矿物。

化学成分

主要化学成分为SiO2、MgO和CaO，含有少量至微量的Al2O3、Fe2O3、FeO、MnO、TiO2、K2O、Na2O等成分，参见附录A。

结晶状态

晶质集合体。

外观特征

颜色

常见颜色为青白色，还可见白、灰白、青、绿等色。

光泽

玻璃光泽、油脂光泽、蜡状光泽。

透明度

      - 微透明至不透明。

断口

参差状断口。

放大检查

宝石显微镜观察

质地致密细腻，常见纤维交织结构，可见矿物包体。

偏光显微镜观察

主要组成矿物为透闪石，可含有少量至微量的方解石、透辉石、硅灰石、绿帘石、磷灰石等。主要为毛毡状至纤维状变晶结构，局部可见纤柱状变晶结构、鳞片状变晶结构、放射状变晶结构、柱粒状变晶结构等。

摩氏硬度

5.5～6。

密度

2.90g/cm3 ～3.10g/cm3 。

光性特征

非均质集合体。

折射率

1.60～1.61（点测）。

双折射率

集合体不可测。

荧光观察

无。

紫外可见光谱

不特征。

红外吸收光谱

主要有420cm-1、463cm-1、509cm-1、686cm-1、757cm-1、921cm-1、952cm-1、1000cm-1、1065cm-1、1105cm-1、3673cm-1附近特征红外吸收峰，参见附录B。

激光拉曼光谱

主要有180cm-1、225cm-1、234cm-1、350cm-1、369cm-1、395cm-1、418cm-1、437cm-1、525cm-1、674cm-1、742cm-1、929cm-1、1029cm-1、1059cm-1、3675cm-1附近特征拉曼位移峰，参见附录C。

X射线粉晶衍射

X射线衍射强线主要为：3.11Å、8.38Å、3.26Å、8.97Å、2.70Å、2.53Å、2.93Å、4.49Å、2.59Å、5.08Å等，参见附录D。

鉴定项目和方法

    - 梅岭玉的鉴定项目和相应鉴定方法见表1。

鉴定项目和方法

| 鉴定项目 | 鉴定方法 | 基本项目a | 可选项目b | 鉴定方法标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观特征 | 肉眼观察 | √ | — | GB/T 16553 |
| 放大检查 | 宝石显微镜观察 | √ | — |  |
|  | 偏光显微镜鉴定 | — | √ | DZ/T 0275.4 |
| 摩氏硬度 | 摩氏硬度 | — | √ | GB/T 16553 |
| 密度 | 静水称重法 | — | √ |  |
| 光性特征 | 偏光镜检测 | — | √ |  |
| 折射率 | 阿贝型宝石折射仪 | √ | — |  |
| 荧光观察 | 紫外灯检测 | — | √ |  |
| 紫外可见光谱 | 紫外可见光谱分析 | — | √ |  |
| 矿物成分 | 红外吸收光谱分析 | √ | — |  |
|  | 激光拉曼光谱分析 | — | √ |  |
|  | X射线粉晶衍射分析 | — | √ |  |
| 化学成分 | X射线荧光光谱分析 | — | √ |  |
|  | 电子探针（EPMA）分析 | — | √ |  |
| 确保鉴定结论准确性和唯一性的应鉴定项目和方法； 为鉴定结论提供补充性依据，因样品或仪器设备限制，根据情况选择的项目和方法。 |  |  |  |  |

命名规则

命名为梅岭玉。

鉴定证书

鉴定证书应包含以下内容：

- 证书（报告）唯一性编号；

- 鉴定结论；

- 实物照片；

- 质量或规格；

- 鉴定项目（见表1）；

- 执行标准；

- 检验检测机构名称和地址；

- 联系电话；

- 鉴定和批准（签发）人员；

- 签章和日期；

- 有效资质证明标识。

（资料性）
梅岭玉化学成分及其透闪石晶体化学式

梅岭玉化学成分及其透闪石晶体化学式见表A.1。

梅岭玉化学成分及其透闪石晶体化学式

  - 单位：ω(B)/10-2

| 颜色 | 化学成分a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Cr2O3 | TFeOb | MnO | MgO | CaO | K2O | Na2O | 总量 |
| 白色 | 59.62 | 0.03 | 0.17 | - | 0.11 | - | 24.94 | 12.44 | 0.18 | 0.53 | 98.02 |
|  | 58.88 | 0.04 | 0.73 | - | 0.08 | 0.02 | 24.73 | 12.15 | 0.73 | 0.63 | 97.99 |
| 青白色 | 58.87 | 0.01 | 0.12 | - | 0.09 | 0.03 | 24.99 | 12.64 | 0.13 | 0.53 | 97.41 |
|  | 58.76 | - | 0.34 | - | 0.13 | 0.03 | 23.63 | 12.60 | 0.71 | 0.34 | 96.56 |
|  | 59.04 | 0.03 | 0.62 | - | 0.14 | 0.03 | 24.44 | 12.99 | 0.25 | 0.47 | 98.01 |
|  | 58.16 | 0.01 | 0.23 | - | 0.24 | 0.03 | 24.97 | 13.16 | 0.11 | 0.27 | 97.18 |
|  | 59.17 | 0.03 | 0.44 | - | 0.16 | 0.07 | 24.39 | 12.91 | 0.24 | 0.45 | 97.86 |
| 青色 | 59.36 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.19 | 0.10 | 23.98 | 12.80 | 0.21 | 0.57 | 97.71 |
|  | 59.06 | 0.03 | 0.30 | - | 0.19 | 0.01 | 24.58 | 13.09 | 0.13 | 0.43 | 97.82 |
|  | 59.13 | 0.01 | 0.30 | - | 0.20 | 0.01 | 24.45 | 13.12 | 0.16 | 0.28 | 97.66 |
| 平均值 | 59.01 | 0.02 | 0.37 | 0.002 | 0.15 | 0.03 | 24.51 | 12.79 | 0.29 | 0.45 | 97.62 |
| 透闪石晶体化学式（以23个氧为基础）c (K0.05 Na0.003 )0.053(Ca1.857 Mn0.003 Fe2+0.009 Mg0.016 Na0.115 )2(Mg4.953Ti0.002 Fe3+0.008 AlVI0.055 )5[(Si7.996 AlIV0.004 )8O22](OH)2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a电子探针分析结果，崔文元等，2002；b全Fe以FeO表示；c以化学成分平均值计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（资料性）
梅岭玉红外吸收光谱

梅岭玉的红外吸收光谱图谱（KBr压片法）见图B.1，红外吸收峰及其归属见表B.1。

梅岭玉红外吸收光谱图谱（KBr压片法）

红外吸收峰及其归属

| 峰 位（cm-1） | 归 属 |
| --- | --- |
| 403、420、463 | 晶格振动 |
| 509、530、547 | Si-O弯曲振动 |
| 645、664、686、728、757 | Si-Ob-Si对称伸缩振动 |
| 921、952、1000 | O-Si-O对称伸缩振动 |
| 1019、1039 | O-Si-O反对称伸缩振动 |
| 1065、1105 | Si-Ob-Si反对称伸缩振动 |
| 3673 | OH伸缩振动 |
| 注：Ob—桥氧 |  |

（资料性）
梅岭玉激光拉曼光谱

梅岭玉的激光拉曼光谱图谱见图C.1，拉曼位移峰及其归属见表C.1。

梅岭玉激光拉曼光谱图谱

拉曼位移峰及其归属

| 峰 位（cm-1） | 归 属 |
| --- | --- |
| 124、162、180、225、234、251、304 | 晶格振动 |
| 350、369、395、418、437 | M-O振动，M=Ca、Mg、Fe |
| 525 | Si-O弯曲振动 |
| 674、742 | Si-Ob-Si 对称伸缩振动 |
| 929 | O-Si-O对称伸缩振动 |
| 1029、1059 | Si-Ob-Si反对称伸缩振动 |
| 3675 | MgMgMg-OH 伸缩振动 |
| 注：Ob—桥氧 |  |

（资料性）
梅岭玉X射线粉晶衍射

梅岭玉的X射线粉晶衍射图谱见图D.1，X射线粉晶衍射数据见表D.1。

梅岭玉X射线粉晶衍射图谱

梅岭玉X射线粉晶衍射数据表

| 位置2θ（°） | 计数（cts） | 间距（Å） | 强度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.8486 | 171.67 | 8.9737 | 69.16 |
| 10.5589 | 200.73 | 8.3786 | 80.86 |
| 17.4375 | 102.46 | 5.0817 | 41.27 |
| 18.3144 | 51.83 | 4.8442 | 20.88 |
| 19.7802 | 113.94 | 4.4885 | 45.90 |
| 21.1320 | 55.71 | 4.2008 | 22.44 |
| 22.8153 | 26.14 | 3.8978 | 10.53 |
| 26.4505 | 84.48 | 3.3698 | 34.03 |
| 27.3178 | 177.31 | 3.2647 | 71.43 |
| 28.6602 | 248.24 | 3.1148 | 100.00 |
| 30.4710 | 127.19 | 2.9337 | 51.24 |
| 31.9162 | 59.40 | 2.8018 | 23.93 |
| 33.2199 | 151.81 | 2.6970 | 61.15 |
| 34.6459 | 108.06 | 2.5892 | 43.53 |
| 35.4829 | 138.24 | 2.5300 | 55.69 |
| 38.8586 | 65.96 | 2.3177 | 26.57 |
| 39.6892 | 46.66 | 2.2710 | 18.80 |

表D.1  梅岭玉X射线粉晶衍射数据表（续）

| 位置2θ（°） | 计数（cts） | 间距（Å） | 强度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 41.8421 | 80.91 | 2.1590 | 32.60 |
| 44.3964 | 29.95 | 2.0405 | 12.07 |
| 45.0777 | 43.05 | 2.0113 | 17.34 |
| 48.1639 | 28.93 | 1.8894 | 11.65 |
| 48.8912 | 57.12 | 1.8614 | 23.01 |
| 55.7663 | 66.99 | 1.6485 | 26.99 |
| 61.5271 | 35.07 | 1.5072 | 14.13 |
| 64.8984 | 73.50 | 1.4368 | 29.61 |
| 68.8937 | 21.15 | 1.3629 | 8.52 |

参考文献

[1]  GB/T 17412.3-1998 岩石分类和命名方案 变质岩岩石的分类和命名方案

[2]  DZ/T 0130.3-2006 地质矿产实验室测试质量管理规范 第3部分：岩石矿物样品化学成分分析

[3]  DZ/T 0130.9-2006 地质矿产实验室测试质量管理规范 第9部分：岩石矿物样品鉴定

[4]  DZ/T 0275.1-2015 岩矿鉴定技术规范 第1部分：总则及一般规定

[5]  崔文元 等，2002，江苏溧阳透闪石玉的研究，岩石矿物学杂志，第21卷 增刊

[6]  Bernard E.Leake et al.,1997，Nomenclature of amphiboles: Report of the subcommittee

on amphiboles of the international mineralogical association,commission on new minerals and mineral names,The Canadian Mineralogist,Vol.35,pp.219-246