ICS 91.100.60

CCS Q15

DB32

江苏省地方标准

DB32/T XXXX—2023

淤泥免烧多孔砌块（砖）自保温墙体系统应用技术规程

Technical specification for self-thermal insulation wall system of non-fired perforated block（brick） made from sludge

XXXX - XX-XX发布                                       XXXX-XX-XX实施

江苏省市场监督管理局   发布

目  次

前  言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	2

4  基本规定	3

4.1  材料	3

4.2　设计	3

5  性能要求	4

5.1  自保温墙体及材料	4

5.2　外墙热桥、剪力墙保温构造材料	6

5.3　交接面处理构造材料	7

6  设计	7

6.1　一般规定	7

6.2　基本构造	8

6.3　构造设计及技术要求	10

7  施工	14

7.1　一般规定	14

7.2　自保温墙体施工	14

7.3　外墙热桥、剪力墙保温构造施工	15

7.4　交接面抗裂防渗处理施工	17

7.5　墙体抹灰施工	17

8  验收	18

8.1　一般规定	18

8.2　主控项目	19

8.3　一般项目	20

# 前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省工业和信息化厅提出并归口。

本文件起草单位：新华盛节能科技股份有限公司、江苏省新型墙体材料协会、南京乾景生态环境规划设计研究院有限公司、常熟环境保护科技有限公司、华盛（苏州）环保科技有限公司、华盛立和（上海）环保科技有限公司、生态环境部南京环境科学研究所、苏州市安省建筑设计有限公司、常熟市工程质量检测中心、江苏南房金墙工程检测有限公司、无锡盛基建材有限公司。

本文件主要起草人：任鑫、朱晓辉、张杰、王海强、王超、周佳锋、何志超、汤苏平、顾洪良、鲁成、马兵、周昊、张后虎、许红伟、殷健、周圣铖、汪芳、朱家生、张雯、张英。

淤泥免烧多孔砌块（砖）自保温墙体系统应用技术规程

# 1  范围

本文件规定了淤泥免烧多孔砌块（砖）自保温墙体系统的性能、设计、施工和验收的要求。

本文件适用于新建、扩建与改建建筑中淤泥免烧多孔砌块（砖）自保温墙体系统的设计、施工和验收。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改版本）适用于本文件。

GB/T 4111  混凝土砌块和砖试验方法

GB/T 8626  建筑材料可燃性试验方法

GB/T 29906  模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料

GB 50003  砌体结构设计规范

GB 50011  建筑抗震设计规范

GB 50016  建筑设计防火规范

GB 50118  民用建筑隔声设计规范

GB 50176  民用建筑热工设计规范

GB 50189  公共建筑节能设计标准

GB 50203  砌体结构工程施工质量验收规范

GB 50204  混凝土结构工程施工质量验收规范

GB 50210  建筑装饰装修工程质量验收规范

GB 50300  建筑工程施工质量验收统一标准

GB 50411  建筑节能工程施工质量验收规范

GB 50666  混凝土结构工程施工规范

GB 55007  砌体结构通用规范

GB 55015  建筑节能与可再生能源利用通用规范

GB 55030  建筑与市政工程防水通用规范

JGJ/T 14  混凝土小型空心砌块建筑技术规程

JGJ 59  建筑施工安全检查标准

JGJ 126  外墙饰面砖工程施工及验收规程

JGJ 144  外墙外保温工程技术规程

JGJ 162  建筑施工模板安全技术规范

JGJ/T 220  抹灰砂浆技术规程

JGJ/T 323-2014  自保温混凝土复合砌块墙体应用技术规程

JG/T 366  外墙保温用锚栓

JG/T 407-2013  自保温混凝土复合砌块

JC/T 2493-2018  建筑用免拆复合保温模板

JC/T 60016-2022  建筑用免拆复合保温模板应用技术规程

DGJ32/J 16  住宅工程质量通病控制标准

DGJ32/J 19  绿色建筑工程施工质量验收规范

DGJ32/J 71  江苏省居住建筑热环境与节能设计标准

DB32/478  江苏省民用建筑热环境与节能设计标准

DB32/4066  居住建筑热环境和节能设计标准

DB32/T 4107  民用建筑节能工程热工性能现场检测标准

# 3  术语和定义

3.1

淤泥  sludge

在净水或缓慢的流水环境中沉积，并经生物化学作用形成，其天然含量大于液限、天然孔隙率大于或等于1.5的粘性土。

[来源：GB 50007-2012,4.1.12]

3.2

淤泥免烧多孔砌块（砖）  non-fired perforated block（brick） made from sludge

以淤泥为主要原材料，经压制、养护制成的孔洞率大于或等于33%的多孔砌块（砖），简称“多孔砌块（砖）”。

3.3

自保温砌体  self-thermal masonry

由多孔砌块（砖）采用砌筑砂浆砌筑而成的砌体。

[来源：DB32/T 4108-2021,3.2,有修改]

3.4

自保温墙体  self-thermal wall

由自保温砌体采用配套的抹灰砂浆抹面形成的墙体。

[来源：DB32/T 4108-2021,3.3,有修改]

3.5

自保温墙体系统  self-thermal wall system

由自保温墙体、结构热桥保温、交接面处理构造组成的外墙保温系统。

[来源：DB32/T 4108-2021,3.4,有修改]

3.6

热桥保温构造  heat bridge insulation structure

外墙热桥部位（指钢筋混凝土梁、板、柱等）外侧设置免拆淤泥模板、免拆复合保温模板、粘贴保温板等保温材料进行保温处理，结合抗裂抹面层等组成的构造。

[来源：DB32/T 4108-2021,3.5,有修改]

3.7

剪力墙保温构造  shear wall insulation structure

外墙剪力墙外侧设置免拆淤泥模板、免拆复合保温模板、粘贴保温板等保温材料进行保温处理，结合抗裂抹面层等组成的构造。

[来源：DB32/T 4108-2021,3.6,有修改]

3.8

交接面处理构造  interface treatment structure

自保温墙体和外墙混凝土梁、柱、剪力墙交接处采用拉结钢筋、增强网、抗裂砂浆等进行拉结、抗裂、防渗处理的构造措施。

[来源：DB32/T 4108-2021,3.7]

3.9

免拆淤泥免烧保温模板  insulation permanent formwork template

以淤泥、轻集料为主要原材料，经压制、养护而成的预制板材。在施工阶段作为现浇混凝土外侧模板，浇筑混凝土后与混凝土永久粘结在一起并起保温隔热作用的模板，简称“免拆淤泥模板”。

3.10

免拆复合保温模板  thermal insulation free from demolition template

由一种或者多种保温材料作为芯材，以水泥基材料作为面层，经工厂化预制，在现浇混凝土建筑施工中与混凝土永久粘结在一起并起保温隔热作用的模板。

[来源：JC/T 2493-2018,3.2,有修改]

3.11

砌筑砂浆  masonry mortar

用水泥等无机胶凝材料、细集料、保水剂及其他外加剂等原料，在专业工厂经精确计量、均匀混合制成的用于施工现场加水拌合砌筑自保温砌体的干混砂浆。

[来源：DB32/T 4108-2021,3.10，有修改]

3.12

热阻  thermal resistance

表征自保温砌体阻抗传热能力的物理量。

[来源：GB 50176-2016,2.1.7,有修改]

3.13

砌体当量导热系数  masonry equivalent thermal conductivity

表征自保温砌体热传导能力的参数，为砌体的厚度与热阻的比值。

[来源：DB32/T 4108-2021,3.8]

# 4  基本规定

## 4.1  材料

4.1.1  多孔砌块（砖）应符合DB 32/478、DB 32/4066的规定，自保温系统所用材料的性能指标应符合相关标准的规定。

4.1.2  自保温墙体的耐火极限应符合GB 50016的规定。

4.1.3  自保温砌体的使用年限应符合主体结构设计要求。

4.1.4  淤泥免烧多孔砌块（砖）适用于自承重结构。

## 4.2　设计

4.2.1  自保温墙体在寒冷地区应用时，应进行结露验算，并应采取相应的墙体隔气排湿措施。

4.2.2  自保温墙体与外墙混凝土柱、剪力墙交接面应采用拉结钢筋等有效措施进行构造增强、拉结处理，交接处墙面应采用抗裂砂浆和增强网进行抗裂防渗处理。

4.2.3  自保温墙体既可用于建筑外墙，也可用于有分隔作用的内墙。

4.2.4  自保温墙体用于外墙时，可与外墙外保温系统或外墙内保温系统相结合使用。

4.2.5  外墙热桥、剪力墙保温处理应采用免拆淤泥模板、免拆复合保温模板、粘贴保温板等耐久性能较好的保温材料，保温材料与主体结构应有可靠的连接。

4.2.6  自保温系统应包括自保温墙体、外墙热桥或（及）剪力墙保温构造、交接面处理构造，组成示意图见图1。

a) 系统组成

b) A-A

标引序号说明： 1—自保温砌体（含拉结钢筋）； 2—混凝土柱； 3—混凝土梁； 4—剪力墙； 5—窗（门）洞； 6—外墙热桥保温构造； 7—外墙剪力墙保温构造； 8—交接面处理构造； 9—抹面砂浆。 图1 自保温系统组成示意图

# 5  性能要求

## 5.1  自保温墙体及材料

5.1.1  多孔砌块（砖）性能指标应满足表1的规定。

| 表1 多孔砌块（砖）的性能指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 单位 | 性能指标 | 试验方法 |
| 尺寸允许偏差 | 长度 | mm | ±3.0 | GB/T 4111 |
|  | 宽度 | mm | ±3.0 |  |
|  | 高度 | mm | ±3.0 |  |
| 最小外壁厚 |  | mm | ≥15.0 |  |
| 最小肋厚 |  | mm | ≥15.0 |  |
| 表观密度 |  | Kg/m3 | ≤1,100.0 |  |
| 强度等级 |  | — | 不低于MU5 |  |
| 质量吸水率 |  | % | ≤15.0 |  |
| 干燥收缩率 |  | % | ≤0.065 |  |
| 抗渗性 |  | mm | ≤10.0 |  |
| 抗冻损失 | 质量损失 | % | ≤5.0 |  |
|  | 强度损失 |  | ≤25.0 |  |
| 碳化系数 |  | — | ≥0.85 |  |
| 软化系数 |  | — | ≥0.85 |  |
| 当量导热系数 |  | W/（m·K） | ≤0.09 | GB/T 13475或GB/T 32981 |
| 耐火极限 |  | h | ≥2.0 | GB/T 9978.1 GB/T 9978.8 |
| 注1：抗冻损失试验中，夏热冬冷地区冻融循环25次（F25），寒冷地区冻融循环35次（F35）。 注2：除上述要求外，多孔砌块（砖）尚应符合《复合保温砖和复合保温砌块》GB/T 29060、《砌体结构通用规范》GB 55007、《自保温混凝土复合砌块墙体应用技术规程》JGJ/T 323-2014、《自保温混凝土复合砌块》JG/T 407-2013等标准的规定。 注3：检测砌体当量导热系数时，砌体试样应采用砌筑砂浆砌筑。 |  |  |  |  |

5.1.2  自保温墙体的空气声计权隔声量应不小于45dB，并应符合GB 50118的规定。

5.1.3  自保温墙体的耐火极限应不小于2h，并应符合GB 50016的规定。

5.1.4  自保温墙体所用的抹灰砂浆应符合JGJ/T 220的规定。

5.1.5  砌筑砂浆的性能指标应符合表2的规定。

| 表2 砌筑砂浆的性能指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 单位 | 性能指标 | 试验方法 |
| 干表观密度 | kg/m3 | ≤1300.0 | JGJ/T 70 |
| 稠度 | mm | 50～80 |  |
| 分层度 | mm | 10～30 |  |
| 凝结时间 | h | 4～8 |  |
| 保水性 | % | ≥88.0 |  |
| 抗压强度 | MPa | ≥5.0 |  |
| 拉伸粘结强度 | MPa | ≥0.2 |  |

表2（续）

| 项 目 |  | 单位 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗冻性 | 质量损失 | % | ≤5.0 | JGJ/T 70 |
|  | 强度损失 | % | ≤25.0 |  |
| 干燥收缩率 |  | mm/m | ≤1.0 | GB/T 11969 |
| 放射性 |  | — | 符合设计要求 | GB 6566 |

## 5.2　外墙热桥、剪力墙保温构造材料

5.2.1  外墙热桥、剪力墙保温构造采用免拆淤泥模板、免拆复合保温模板、粘贴保温板时，其性能指标应符合JGJ 144、JC/T 2493-2018、JC/T 60016-2022等标准的规定。

5.2.2  外墙热桥、剪力墙保温构造所用的粘结砂浆的性能应符合表3的要求。

| 表3 粘结砂浆的性能指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  | 单位 | 性能指标 | 试验方法 |
| 拉伸粘结强度 （与水泥砂浆） | 原强度 |  | MPa | ≥0.6 | GB/T 29906 |
|  | 耐水强度 | 浸水48h，干燥2h | MPa | ≥0.3 |  |
|  |  | 浸水48h，干燥7d | MPa | ≥0.6 |  |
| 拉伸粘结强度 （与保温材料） | 原强度 |  | MPa | ≥0.10，保温板破坏 |  |
|  | 耐水强度 | 浸水48h，干燥2h | MPa | ≥0.06 |  |
|  |  | 浸水48h，干燥7d | MPa | ≥0.1 |  |
| 可操作时间 |  |  | h | 1.5～4.0 |  |

5.2.3  外墙热桥、剪力墙保温构造所用的抗裂砂浆的性能指标应符合表4的要求。

| 表4 抗裂砂浆的性能指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  | 单位 | 性能指标 | 试验方法 |
| 与保温材料拉伸粘结强度 | 原强度 |  | MPa | ≥0.10，且保温板破坏 | GB/T 29906 |
|  | 耐水强度 | 浸水48h，干燥2h | MPa | ≥0.06 |  |
|  |  | 浸水48h，干燥7d |  | ≥0.10 |  |
|  | 耐冻融强度 |  | MPa | ≥0.10 |  |
| 柔韧性 | 压折比 |  | — | ≤3.0 |  |
| 可操作时间 |  |  | h | 1.5～4.0 |  |
| 吸水量 |  |  | g/m2 | ≤500 |  |
| 抗冲击性 |  |  | — | 建筑物首层墙面以及门窗口等易受碰撞部位：10J级； 建筑物二层以上墙面不易受碰撞部位：3J级 |  |
| 不透水性 |  |  | — | 试样抹面层内侧无水渗透 |  |

5.2.4  外墙热桥、剪力墙保温构造所用的耐碱玻纤网布的性能指标应符合表5的要求。

| 表5 耐碱玻纤网布的性能指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 单位 | 性能指标 | 试验方法 |
| 单位面积质量 | g/m2 | ≥160 | JC/T 841 |
| 耐碱拉伸断裂强力（经、纬向） | N/50mm | ≥1200 |  |
| 耐碱拉伸断裂强力保留率（经、纬向） | % | ≥80 |  |
| 断裂伸长率（经、纬向） | % | ≤5.0 |  |

5.2.5　不同的基层墙体类型选用相应的锚栓应符合以下要求，其性能应符合表6的要求。

- 后置锚栓应由螺钉和带圆盘的塑料膨胀套管两部分组成；塑料膨胀套管应采用原生的聚酰胺（PA6或PA66）、聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）制造，不应使用再生材料；金属螺钉的直径不宜小于5mm,应采用不锈钢或经过表面防腐处理的碳钢制造；膨胀套管的公称直径不应小于8mm，公差为±0.5mm；锚栓的圆盘公称直径不应小于60mm，公差为±1.0mm；

- 免拆淤泥模板、免拆复合保温模板所用的预置锚栓应采用高强工程塑料锚栓或镀锌金属锚栓；

- 安装锚栓的基层墙体的厚度，不应小于100mm；基层墙体的厚度不应包括找平层或饰面层厚度；

- 锚栓锚固的最小允许边距为100mm，最小允许间距为100mm。

| 表6 锚栓的性能指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锚栓分类 | 项 目 | 单位 | 性能指标 | 试验方法 |
| 后置锚栓 | 锚栓抗拉承载力标准值 （与C25混凝土） | kN | ≥0.60 | JG/T 366 |
|  | 现场单个锚栓抗拉承载力最小值（混凝土墙体） | kN | ≥0.50 |  |
|  | 锚栓圆盘抗拔力标准值 | kN | ≥0.50 |  |
| 预置锚栓 | 锚栓尺寸 | mm | Ø8×120 （130、140、150） | JG/T 366 |
|  | 单个锚栓抗拉承载力 | kN | ≥1.80 （埋深90mm） |  |

注：锚栓尺寸也可根据实际保温系统的需要而定。

## 5.3　交接面处理构造材料

5.3.1  自保温墙体与外墙混凝土柱、剪力墙交接面的拉结钢筋等应符合建筑用钢材标准的要求。

5.3.2  交接面抗裂砂浆、增强网（耐碱玻纤网布）、锚栓等材料性能指标应符合本文件5.2.3、5.2.4、5.2.5的要求。

# 6  设计

## 6.1　一般规定

6.1.1  自保温系统设计应包括自保温墙体、外墙热桥及剪力墙保温构造、交接面处理构造设计。设计应有系统各部分的构造图、主要部位节点大样图及相关技术要求。

6.1.2  自保温砌体的建筑结构设计、抗震设计应符合GB 55007、GB 50003、GB 50011及JGJ/T 14中设计指标、结构计算原则和计算方法的规定。

6.1.3  自保温系统的平均传热系数、平均热惰性指标、热桥部位传热热阻（系数）等指标应符合GB 50189、DG J32/J 71等标准的规定。

6.1.4  主规格型号的多孔砌块（砖）的砌体当量导热系数可按表1取值。其他类型的多孔砌块（砖）的砌体当量导热系数应根据检测结果和相关热工计算结果，经设计单位认可后加以取值。

6.1.5  自保温墙体用于外墙时，外墙平均传热系数、平均热惰性指标、热桥部位传热系数应符合GB 55015的规定。外墙平均传热系数均应考虑自保温墙体、热桥及剪力墙部位的传热系数，按面积加权法进行计算。

6.1.6  外墙热桥、剪力墙保温构造用的免拆淤泥模板、免拆复合保温模板、粘贴保温板厚度应根据热工计算确定，保温材料的导热系数、蓄热系数及修正系数应按对应材料的相关标准规定取值。

6.1.7  用于外墙自保温墙体的隔热性能应符合GB 50176的规定。

6.1.8  外墙系统中的热桥部位应采用外保温技术，经保温处理后与自保温墙体部位的连接界面齐平。

6.1.9  外墙防水层应按照GB 55030的要求进行设计。

6.1.10  外墙采用石材等重质饰面材料产生的荷载应作用到主体结构上，不应直接作用在热桥及剪力墙部位的保温系统上。

6.1.11  自保温墙体用作分户墙或室内隔墙时，墙体（含自保温墙体和热桥）的平均传热系数应满足建筑节能设计标准的要求，并符合以下规定：

- 当自保温墙体和热桥的平均传热系数已满足建筑节能设计标准的要求时，可不对热桥进行保温处理；

- 当自保温墙体和热桥的平均传热系数不能满足建筑节能设计标准的要求时，应对热桥或自保温墙体进行保温处理，可在单面或双面粉刷无机保温砂浆。

6.2　基本构造

6.2.1  自保温墙体（外墙）的基本构造见图2。

标引序号说明： 1—抹面砂浆或腻子； 2—自保温砌体； 3—抹面砂浆层； 4—增强网（当设计有要求时）； 5—外饰面层。

图2 自保温墙体（外墙）基本构造

6.2.2  外墙的梁柱热桥、剪力墙采用免拆淤泥模板、免拆复合保温模板进行保温处理，其基本构造见图3。

标引序号说明： 1—钢筋混凝土梁（或柱、墙）； 2—免拆淤泥模板、免拆复合保温模板； 3—抹面砂浆（抗裂砂浆） 4—饰面层； 5—增强网； 6—锚栓

图3 采用免拆淤泥模板、免拆复合保温模板的外墙热桥、剪力墙保温的基本构造

6.2.3  外墙的梁、柱热桥、剪力墙采用粘贴保温板并辅以机械锚固的方式进行保温处理，其基本构造见图4、图5。

| 标引序号说明： 1—钢筋混凝土梁（或柱、墙）； 2—免拆淤泥模板、免拆复合保温模板； 3—抹面砂浆（抗裂砂浆） 4—饰面层； 5—增强网； 6—锚栓； 7—粘结砂浆层。 |  |
| --- | --- |
| 图4 采用粘贴保温板的外墙热桥、剪力墙保温的基本构造 |  |
| a) 热桥梁保温处理 | b) 剪力墙保温处理 |
| c) 热桥柱处理 标引序号说明： 1—自保温墙体； 2—钢筋混凝土柱； 3—钢筋混凝土梁； 4—剪力墙； 5—保温板； 6—抹面砂浆（抗裂砂浆）； 7—增强网； 8—外饰面层； 9—锚栓； 10—交界面连接措施。 |  |
| 图5 外墙热桥、剪力墙保温构造 |  |

## 6.3　构造设计及技术要求

6.3.1  自保温墙体平面设计宜以2M为基本模数，特殊情况下可采用1M，立面设计及砌体的分段长度尺寸宜以1M为基本模数；门窗洞口尺寸宜与砌块的规格尺寸相协调。

6.3.2  自保温墙体施工前应进行平面及竖向的排块设计，排块设计应以主规格砌块为主，墙体上预留的孔洞、管线槽口及设备等固定件位置应在墙体排块设计图上标注。

6.3.3  砌筑砂浆或抹灰砂浆的强度等级不应低于多孔砌块（砖）的强度等级，也不宜超出一个强度等级。砌筑砂浆或抹灰砂浆的强度等级为M5，顶层不应低于M7.5。

6.3.4  外墙自保温砌体厚度按照建筑所在气候区的节能设计标准规定，经热工计算确定，墙体厚度不宜小于190mm。

6.3.5  自保温墙体及保温系统的防水设计应符合下列要求：

- 对伸出墙外的雨蓬、开敞式阳台、室外空调机搁板、遮阳板、窗套、外楼梯根部及水平装饰线脚等处，应采取有效的防水措施；

- 室内地面以下60mm的砌体处，应设防潮层；

- 卫生间等部位自保温墙体墙下部宜设置高度不小于200mm、强度等级不低于C20的现浇混凝土防水带，外墙现浇混凝土带宜与混凝土梁一同进行保温处理；

- 位于卫生间等潮湿环境的墙体，墙面宜采用专用抗裂抗渗砂浆粉刷等防潮措施；

- 外墙面水平方向的凹凸部分（如线脚、雨罩、山檐、窗台等），应有泛水和滴水构造设计；

- 外墙门窗洞口、女儿墙以及密封阳台、飘窗等结构性热桥部位，应具备相应的保温、密封和防水构造措施；

- 在保温系统上安装设备、管道以及管道穿墙，应采取预埋、预留方式及密封、防水构造，不应在完成保温系统施工后进行凿孔；

- 其他部位应根据工程实际情况，按照GB 55030、JGJ/T 235等要求进行设计。

6.3.6  自保温墙体中构造柱、圈梁的设计应按照GB 50011、GB 50003的要求进行设计，且外墙构造柱、水平系梁应进行保温处理，处理构造见图6、图7。

| a) 中部构造柱 | b) 端部构造柱 |
| --- | --- |
| 标引序号说明： 1—自保温墙体（含拉结钢筋）； 2—混凝土构造柱； 3—保温材料； 4—抹面砂浆（抗裂砂浆）； 5—增强网。 |  |
| 图6 构造柱保温处理图 |  |
| 标引序号说明： 1—自保温墙体； 2—混凝土系梁； 3—保温材料； 4—抹面砂浆（抗裂砂浆）； 5—增强网。 |  |
| 图7 水平系梁保温处理图 |  |

6.3.7  自保温墙体中门窗洞口上端应设钢筋混凝土水平过梁，洞口下端应加设钢筋混凝土压顶（已设钢筋混凝土框或窗台板者可免设），自保温墙体的压顶、过梁、钢筋混凝土框应按照GB 50011、GB 50003等标准的要求进行设计，处理构造见图8。

| a) 门窗过梁、压顶保温处理 | b) 门窗竖框保温处理 |
| --- | --- |
| 标引序号说明： 1—自保温墙体； 2—门窗过梁； 3—门窗压顶； 4—门窗洞混凝土框； 5—保温材料 6—抹面砂浆（抗裂砂浆）； 7—增强网。 |  |
| 图8 门窗过梁、压顶、钢筋混凝土框保温处理图 |  |

6.3.8  自保温墙体与钢筋混凝土柱、梁、剪力墙之间应按照GB 50011进行拉结筋设计。

6.3.9  在自保温墙体中留槽、洞及埋设管道时，应符合下列要求：

- 在墙肢长度小于500mm的墙体、独立柱内不应埋设水平管线；

- 墙体中应尽量减少沟槽开凿。当无法避免时，应采取必要的加强措施。后开的槽一般控制在砌块的一个水平孔洞内，若需大于一个水平孔的敷线槽时，则作加强处理；

- 墙体中应尽量减少沟槽开凿。当无法避免时，应采取加强措施；

- 排水管道应明管安装，不应埋设在墙体内。

6.3.10  外墙自保温墙体抹灰层与热桥、剪力墙保温构造抹面层外表面应齐平。墙体粉刷层中增强网可按DG J32/J 16的规定或根据设计要求设置。

6.3.11  外墙抹面层宜设置分格缝，分格缝间距不宜大于6m，且不宜超过2个层高，应采用耐老化、弹塑性和粘结力好的密封材料嵌缝。

6.3.12  采用粘贴保温板的外墙热桥、剪力墙保温构造，自保温墙应凸出热桥梁、柱、剪力墙，凸出长度应根据保温系统及抹灰的厚度来控制。当凸出尺度大于等于60mm,应采取措施并进行结构验算，可在热桥梁、柱、剪力墙上设支托，支托设置要比外墙边线内缩15mm,形成凹槽，凹槽处应用保温板等填平后包覆增强网。

6.3.13  采用免拆淤泥模板、免拆复合保温模板的外墙热桥、剪力墙保温构造应符合下列要求：

- 自保温墙体应凸出热桥梁、柱、剪力墙，凸出长度应根据免拆淤泥模板、免拆复合保温模板及抹灰的厚度来控制；

- 模板与基层混凝土的连接应采用现浇粘结以及锚栓锚固相结合的方式；

- 预置锚栓进入混凝土基层的有效锚固深度应由计算确定，但最小有效锚固深度不应小于90mm，锚栓的数量应符合：当建筑高度小于24m（含24m时），每平方米墙体预置锚栓的数量不应少于5个；当建筑高度为24m～50m（含50m）时，每平方米的墙面预置锚栓数量不应少于7个；当建筑高度大于50m时，每平方米墙面预置锚栓数量不应少于9个，当建筑高度大于100m时，应专项设计；

- 如设计有需要可增加后置锚栓。

6.3.14  外墙自保温墙体与钢筋混凝土梁、柱、墙交接面处，应采用耐碱玻纤网布作抗裂增强层，抗裂砂浆及耐碱玻纤网布应延伸至自保温墙体及混凝土梁、柱、剪力墙保温材料不应少于150mm，交界面处理见图9。

| a) 梁高、柱宽≤500时交接面抗裂处理 | b) 梁高、柱宽＞500时交接面抗裂处理 |
| --- | --- |
| c) A-A | d) B-B |
| 标引序号说明： 1—混凝土梁； 2—增强网； 3—混凝土柱； 4—自保温砌体； 5—混凝土柱/墙； 6—饰面层； 7—抹面砂浆（抗裂砂浆）； 8—热桥保温材料； 9—交界面连接措施； |  |
| 图9 自保温墙体与钢筋混凝土梁、柱、墙交接面抗裂加强处理 |  |

6.3.15  自保温系统的墙面装饰应符合下列规定：

- 当采用饰面砖作外墙饰面时，其组成材料的性能、设计、施工及验收，均应符合JGJ 126的规定；

- 当采用涂料做外墙饰面时，其组成材料的性能、设计、施工及验收，均应符合GB 50210的规定。

# 7  施工

## 7.1　一般规定

7.1.1  自保温系统施工前应编写专项施工方案，施工人员应经培训并经考核合格后方能上岗，施工前应进行施工技术交底。

7.1.2  自保温系统所用材料进场时均应有质量证明文件、有效期内的型式检验报告，并按照本文件8.2的要求进行检查和抽样复验，验收合格后方可使用。

7.1.3  多孔砌块（砖）砌筑时应控制其含水率，一般情况下，多孔砌块（砖）的含水率宜为5%～8%。

7.1.4  现场施工的安全技术应符合JGJ/T 59的规定。

## 7.2　自保温墙体施工

7.2.1  自保温墙体施工前应进行平面及立面的排块设计，多孔砌块（砖）排列应整齐且有规律性，避免通缝。宜根据下列因素进行砌块（砖）排列设计：

- 多孔砌块（砖）尺寸、灰缝厚度、顶部空隙高度等；

- 宜采用主规格砌块（砖），减少配套砌块（砖）的用量。主规格砌块（砖）面积占砌体面积应在70%以上；

- 应计算出施工需要的主规格砌块（砖）、配套砌块（砖）的数量，标明主规格砌块（砖）、配套砌块（砖）等的位置；

- 应标明门、窗、过梁、暗线、暗管、线盒、预埋件等的位置；

- 应标明灰缝中设置拉结钢筋的部位及长度；

- 应标明设计预留的孔洞、管线槽口，门窗、设备等固定点和固定件。

7.2.2  自保温墙体施工前，应进行基层清理和找平并弹出水平位置线。墙体的砌筑应从房屋外墙转角定位处开始。砌筑皮数、灰缝厚度、标高应与该工程的皮数杆相应标志一致。皮数杆应竖立在墙体的转角和交界处，间距宜小于10m。

7.2.3  多孔砌块（砖）砌筑应底面朝上反砌，宜采用专用铺灰工具，一次铺灰长度不宜超过2m。水平灰缝宜采用坐浆法铺满多孔砌块（砖）底面；竖向灰缝宜将多孔砌块（砖）一个端面朝上满铺砂浆再上墙挤紧，并应加浆插捣密实。灰缝应横平竖直，饱满度均不应低于80%。

7.2.4  水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为8mm±2mm。砌筑时，墙面灰缝应用原浆勾缝处理，随砌随勾缝，缺灰处应补浆压实，并宜做成凹缝，凹入墙面2mm。

7.2.5  多孔砌块（砖）应错缝砌筑，搭接长度不宜小于90mm。

7.2.6  砌体的内外墙和纵横墙交界处应同时砌筑并互相交错搭砌。临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影不应小于斜槎高度。

7.2.7  多孔砌块（砖）砌筑时应一次摆正，在砂浆失去塑性前调平；砌上墙的多孔砌块（砖）不应任意移动或遭受撞击，若需校正，应清除原砂浆，重新砌筑。

7.2.8　自保温墙体内不应混砌不同材质的墙体材料，镶砌时应采用与多孔砌块（砖）同类材质的配套砌块（砖）。

7.2.9　正常施工条件下，自保温墙体单日砌筑高度宜控制在1.8m内。

7.2.10　对设计规定或施工所需的孔洞、管道、沟槽和预埋件等，应在砌筑时进行预留或预埋，不应在已砌筑好的墙体上打洞和凿槽，确需开凿时，应采取必要的加强措施。

7.2.11  自保温墙体中槽、洞及埋设管道时，墙体的砌筑施工应满足以下要求：

- 后开槽的线管的孔洞或孔槽应采用专用工具。开孔、槽应在砌体强度达到70%后再进行开凿；

- 管线槽在敷设管线后，应及时用保温砂浆等填塞，然后用粘结剂沿槽长粘贴增强网。增强网宽度以200mm为宜，粘贴时以线槽的两边边线为准向外各延伸100mm；

- 密集预埋管线的部位（如宽度大于等于150mm）或较大线盒（尺寸大于等于150mm）部位，应在墙体砌筑时预留线槽或孔洞。

7.2.12  自保温砌块墙体与钢筋混凝土柱、梁、剪力墙等不同材料的交接处应采用耐碱玻璃纤维网格布增强，网格布铺设应平整无空鼓、无皱折，网格布与基体的搭接宽度每边不应小于150mm。

7.2.13  墙上留置临时施工洞口，其侧边离交接处墙面不应小于600mm。

## 7.3　外墙热桥、剪力墙保温构造施工

7.3.1  采用粘贴保温板进行外墙热桥、剪力墙保温时施工应符合以下规定：

- 外墙热桥、剪力墙应符合相关标准的有关规定，并应通过验收。外墙热桥、剪力墙应坚实平整、干燥，不应有开裂、空鼓、松动、泛碱粉化等现象，表面应清洁，无油污、无脱模剂等妨碍粘结附着物；

- 外门窗洞口应通过质量验收，洞口尺寸、位置应符合设计要求和质量要求；门窗附框应安装完毕。伸出墙面的消防梯、水落管、各类进户管线等的预埋件、连结件应安装完毕，并预留出外保温系统的厚度。水平或倾斜的出挑构件及上部300mm范围内的墙面、延伸至地面以下的部位、门窗洞口外侧、女儿墙、变形缝等部位以及外墙上的附着件连接部位应先采用防水砂浆等做防水处理；

- 保温板粘贴前应确认基层表面无液态水、保温板表面无浮灰、松散砂粒等，基层宜采用粘结砂浆进行界面处理；

- 应优先选用主规格保温板，辅助规格或局部不规则处可现场裁切；

- 保温板粘贴可采用点粘或条粘法，宜从下至上顺序施工。勒脚处及设计有要求处应设置金属支托。保温板与剪力墙粘贴面积不应小于设计要求，保温板与热桥部位粘贴宜满粘；。

- 墙体易碰撞的阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位，保温层应采取防止开裂和破损的加强措施。墙面转角处保温板应垂直交错连接，并保证墙角垂直度。门窗洞口四角部位的保温板应采用整块保温板裁成L形进行铺贴，不应拼接，接缝距洞口四周不应小于100mm；

- 粘贴好的保温板应采用固定件或支撑临时固定，支撑12h后方可拆除；

- 保温板大面积铺贴结束后，应视气候条件24h～48h（冬季48h，夏季24h）后，进行抹面砂浆的施工。施工前，应用2m靠尺在保温板平面上检查平整度，对凸出的部位刮平、并清理保温板表面碎屑后，方可进行抹面砂浆的施工；

- 抹面砂浆施工时，应同时在檐口、窗台、窗楣、雨蓬、阳台、压顶以及凸出墙面的顶面做出排水坡度，并在下面应做出滴水槽或滴水线；

- 耐碱玻纤网布或热镀锌电焊钢丝网应按设计要求铺设、搭接，门窗洞口、阳角等处应进行加强；

- 锚栓应按设计要求设置；

- 抹面砂浆施工完毕后，应检查其平整度、垂直度及阴阳角方正，不符合要求的部位应用抹面砂浆找平。不应在此面层上抹普通水泥砂浆腰线、窗口套线等。外饰面施工宜在抹面砂浆施工完毕7d后进行，饰面层施工应符合相关标准的规定。

7.3.2  外墙热桥、剪力墙采用免拆淤泥模板、免拆复合保温模板进行保温处理，免拆模板相关模板工程的施工应符合GB 50666、JGJ 162等标准的要求。施工前应按结构设计图进行模板设计，绘制模板设计图，并进行验算。模板设计图应包括模板平面布置配板图、支撑布置图、分块图、组装图、节点大样图等。应根据总图对梁、板、柱等尺寸及编号设计出配板图，并标识出不同型号、尺寸单块模板平面布置，纵横龙骨规格、数量及排列尺寸；柱箍选用的形式及间距；支撑系统的竖向支撑、侧向支撑、横向拉接件的型号、间距等。

7.3.3  免拆淤泥模板、免拆复合保温模板施工流程见图10。

弹结构轴线

构件放线、定位

模板排版

材料准备

绑扎钢筋

安装垫块

免拆模板下料

安装支撑系统

安装（免拆）模板、内侧模板

安装预制锚栓

钻孔、安装

PVC管等

安装对拉螺栓

安装次楞

安装主楞

调节固定模板支撑

浇筑混凝土

混凝土养护

拆除内测模板、支撑

非现浇墙体部位保温层施工

保温层表面休整

抹面工程

外饰面工程

工程验收

图10  外墙免拆保温模板施工流程

7.3.4  外墙免拆淤泥模板、免拆复合保温模板的施工应遵循以下施工要点：

    - 构件内侧模板宜采用传统竹（木）胶合板等材料，内外侧支模系统宜采用木方次楞和双钢管主楞，并通过对拉螺栓固定和免拆模板连接；

    - 施工前应根据外墙尺寸确定排板分隔方案并绘制安装排板图，墙体面积较大时应尽量使用主规格免拆保温模板。非主规格尺寸应事先在施工现场用切割锯切割，最小宽度不宜小于150mm；

    - 设有预埋件时，应在施工现场对免拆模板预定位置进行穿孔，安装预埋件；

    - 免拆模板安装前应根据设计图纸和排板图复核尺寸，并设置安装控制线，弹出每块板的安装控制线；

    - 绑扎钢筋、安装垫块等施工应按混凝土工程相关施工标准进行；

    - 免拆淤泥模板、免拆复合保温模板应与预置锚栓一同安装定位，预置锚栓埋入混凝土的深度不小于90mm。根据设计排板图的分隔方案安装免拆淤泥模板、免拆复合保温模板，并用绑扎钢丝将连接件与钢筋绑扎定位，先安装外墙阴阳角处模板，后安装主墙模板；

    - 内侧模板应根据混凝土施工、建筑模板施工等方面的规范要求进行；

    - 安装对拉螺栓时，应根据每层墙、柱高度按传统模板施工方法确定对拉螺栓间距，在免拆模板和内侧模板相应位置开洞，穿入对拉螺栓并初步调整螺栓。穿墙螺栓可用材质Q235A、直径10mm以上的钢筋制作，宜采用可拆卸式的对拉螺栓。对拉螺栓螺丝安装时，应防止用力过大对免拆淤泥模板、免拆复合保温模板造成破坏；校正模板时，应防止敲击模板对免拆模板造成破坏；

    - 外墙内、外侧竖向次楞宜采用木方，可采用50mm×100mm、40mm×80mm的木方；横向主楞（钢管背肋）可采用2根Ф48×3.5mm钢管。木方和钢管的间距应根据计算确定。施工时应固定内外模板、主次楞，调整模板宽度和垂直度；

    - 模板缝隙宽度不宜超过2mm，否则应用专用密封条等材料密封；

    - 混凝土浇筑前，应清除模板内的杂物。混凝土浇筑时应采用Π型镀锌铁皮扣在免拆模板上口形成保护帽。混凝土一次浇筑高度不宜大于0.6m，混凝土须振捣密实均匀，振动捧不应磕碰免拆模板和对拉螺栓；

    - 内模板、主次楞的拆除时间和要求应按照GB 50204和JGJ 162的规定执行。主次楞拆除时不应敲击、撬动；

    - 非现浇墙体部位外保温外侧面应同免拆淤泥模板、免拆复合保温模板外侧在同一垂直面上；

    - 门窗框外侧洞口四周、女儿墙、封闭阳台以及出挑构件等热桥部位应采取保温措施，门窗框外侧洞口四周、女儿墙等部位可采用粘贴保温板或粉刷保温浆料等方式；

    - 若出现胀模，应凿除膨胀部分混凝土，并采用粘贴保温板或粉刷保温浆料方式进行修补；

    - 锚栓施工应符合下列要求：

——预置锚栓安装：在施工现场用手枪钻在预定位置穿孔，按设计要求安装预置锚栓，安装孔距免拆淤泥模板、免拆复合保温模板边缘、门窗洞口、阴阳角外应不少于90mm；

——后置锚栓安装：在压入玻纤网布时待砂浆初凝后，用冲击钻头成梅花型钻孔安装后置锚栓，后置锚栓钉锚固于基层深度不小于30mm。

## 7.4　交接面抗裂防渗处理施工

7.4.1　自保温墙体与不同材料（如混凝土梁、柱、板）的交接处应采用耐碱玻纤网布进行增强加固。

7.4.2　耐碱玻纤网布的铺贴和搭接应符合设计和下列规定：

  - 基层上应涂抹抗裂砂浆。第一遍抗裂砂浆厚度宜为2mm～3mm，用抹子将耐碱玻纤网布展平压入抗裂砂浆，第一遍抗裂砂浆稍干后涂抹第二遍抗裂砂浆，厚度宜为1mm～3mm，并应覆盖所有耐碱玻纤网布；

  - 耐碱玻纤网布铺设应平整无空鼓、无皱折，网布与基体的搭接宽度每边不应小于150mm。

## 7.5　墙体抹灰施工

7.5.1　自保温墙体抹灰应在墙体工程质量验收、结构性热桥部位保温措施及交接面抗裂砂浆、防止墙体开裂的增强网施工验收合格、砌体收缩稳定后进行。抹灰宜在砌体砌筑完28d后进行，顶层墙体抹灰宜在屋面保温层施工完成后进行。墙体抹灰施工应和交接面抗裂砂浆、增强网施工密切配合。

7.5.2　抹灰前，应将自保温墙体上的灰缝、孔洞和凹槽填补密实、整平，表面的尘土、污垢、油渍等清除干净。墙面不宜洒水，天气炎热干燥时，宜在抹灰前1h～2h稍加喷水湿润墙面。

7.5.3　墙体抹灰应分层进行，水泥砂浆每遍抹灰厚度宜为5mm～7mm，水泥混合砂浆每遍抹灰厚度宜为7mm～9mm，且应待前一层砂浆初凝后再抹后一层砂浆。

7.5.4　抹灰施工时及施工后7d内，应进行遮蔽保护及养护，防止雨水冲刷及烈日暴晒，撞击、震动，冬季应遮盖防冻。

7.5.5　抹灰层如需挂网宜按设计要求及DGJ32/J 16等相关标准要求进行。

7.5.6　自保温墙体外墙抹灰层应设置分格缝，水平分格缝宜与窗口上沿或窗口下沿平齐、垂直分格缝间距不宜大于6m，且宜与门、窗两边线对齐。分格缝宽度宜为8mm～15mm，应采用耐老化、弹塑性和粘结力好的密封材料嵌缝。

# 8  验收

## 8.1　一般规定

8.1.1  自保温墙体系统的质量验收应符合GB 50300、GB 50203、GB 50204、GB 50210、GB 50411、DG J32/J 19等标准的规定。

8.1.2　自保温墙体砌筑过程中，应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收。施工完成后，墙体分项工程应与砌体分项工程一同验收。

8.1.3　自保温系统的相关材料和配套辅件进场时应进行进场验收，验收结果应经监理工程师检查认可，且应形成相应的验收记录。

8.1.4  自保温系统节能工程验收应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收，并应有文字记录和图像资料：

- 自保温墙体砌筑，自保温墙体与主体结构的连接；

- 热桥、剪力墙保温处理（含基层处理、保温板粘贴或免拆淤泥模板、免拆复合保温模板安装，混凝土现浇、锚固、增强网铺设等）；

- 交接面增强网铺设，抗裂砂浆抹面。

8.1.5  自保温系统节能工程验收的检验批划分应符合下列规定：

- 采用相同材料、工艺和施工做法的墙体，扣除门窗洞口面积后每1000m2划分为一个检验批，不足1000m2也应划分为一个检验批；

- 热桥、剪力墙保温按外墙外保温工程划分检验批，相同材料、工艺和施工做法，每1000m2面积应划分为一个检验批，不足1000m2也应划分为一个检验批；

- 检验批的划分也可根据施工段的划分，与施工流程相一致且方便施工，验收的原则由施工单位与监理（建设）单位共同商定。

8.1.6  检查数量应符合下列规定：

- 自保温墙体每个检验批每100m3应至少抽查一处，每处不应少于10m3，每个检验批抽查不少于3处，专门规定的除外；

- 热桥、剪力墙保温工程每个检验批每100m2应至少抽查一处，每处不应少于10m2，每个检验批抽查不少于3处。专门规定的除外。

8.1.7  检验批质量验收合格，应符合下列规定：

- 检验批应按主控项目和一般项目验收；

- 主控项目应全部合格；

- 一般项目应合格；当采用计数检验时，至少应有80%以上的检查点合格，且其余检查点不应有严重缺陷；

- 应具有完整的施工操作依据和质量检查记录。

8.1.8　验收时，应检查下列文件和记录：

- 设计文件、图纸会审记录、设计变更和节能专项审查文件；

- 设计与施工执行标准、文件；

- 材料、部品及配件产品质量合格证、出厂检验报告、有效期内的型式检验报告及进场验收记录等；

- 材料、部品及配件进场抽样复验报告；

- 各项隐蔽验收记录；

- 检验批、分项工程验收记录；

- 施工记录；

- 质量问题处理记录；

- 现场实体检验及热工性能检测报告；

- 其他应提供的资料。

## 8.2　主控项目

8.2.1　自保温系统相关材料和配套辅件，其品种、规格、性能应符合设计要求和相关标准的规定，应检查进场验收记录、质量证明文件（产品合格证、出厂检测报告、有效期内型式检验报告、抽样检测报告等）。

8.2.2　自保温系统使用的材料进场时，应对其下列性能进行复验，复验应为见证取样检验。

- 多孔砌块（砖）的表观密度、质量吸水率、抗压强度、砌体当量导热系数；

- 砌筑砂浆的抗压强度；

- 外墙热桥、剪力墙用保温板的导热系数、密度、压缩强度（或抗压强度）、垂直于板面的抗拉强度、吸水率、燃烧性能（不燃材料除外）；

- 外墙热桥、剪力墙用免拆复合保温模板的面密度、保温芯材的导热系数、保温芯材的燃烧性能（不燃材料除外）、垂直板面抗拉强度、抗弯破坏荷载、吸水率、抗冲击强度；

- 保温系统粘结材料与保温材料之间的拉伸粘结强度；

- 抗裂砂浆与保温材料的拉伸粘结强度、压折比、耐冻融强度（寒冷地区）；

- 增强网的力学性能、抗腐蚀性能。

复检时应检查材料质量证明文件；随机抽样检验，核查复验报告。其中保温材料的导热系数（传热系数）、热阻、密度或单位面积质量、燃烧性能应在同一个报告中。复验数量应符合：同一厂家同一品种，按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积所使用的材料用量，在5000m2以内复验1次；面积每增加5000m2应增加1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程可合并计算抽检面积。

8.2.3　外墙热桥、剪力墙使用的外保温系统应采用定型的产品和技术，并应由同一供应商提供配套的组成材料和型式检验报告。型式检验报告中应包括耐候性和抗风压性能检验项目以及配套组成材料的名称、生产单位、规格型号及主要性能参数。

检验方法：检查质量证明文件和有效期内型式检验报告。其中材料型式检验有效期为1年，系统型式检验有效期为2年。

检查数量：全数检查。

8.2.4  自保温墙体的耐火极限应符合本文件的要求。

检验方法：检查质量证明文件和有效期内型式检验报告。

检查数量：全数检查。

8.2.5  自保温砌体的水平、竖直灰缝饱满度均不应低于80%。

检验方法：检查砌筑砂浆强度试验报告和隐蔽工程验收记录。隐蔽工程验收时应对照设计和施工方案，用百格网检查灰缝砂浆饱满度，每楼层每施工段至少抽查一次，每次抽查5处，每处不少于3个砌块（砖）。

检查数量：全数检查。

8.2.6  自保温墙体与主体结构剪力墙、柱、梁的连接钢筋，当采用化学植筋的连接方式时，其锚固拉拔力应不小于单根钢筋的抗拉强度标准值。

检验方法：检查现场拉拔试验报告，试验数量按GB 50203中表9.2.3确定。

检查数量：全数检查。

8.2.7  自保温墙体的热工性能应符合设计要求。

检验方法：核查型式检验报告和现场热工性能检测报告；现场热工性能检测执行DB32/T 4107的要求抽取自保温墙体进行热阻检测。热阻值可根据含水率进行修正。

检查数量：全数检查。

8.2.8  外墙热桥、剪力墙基层应符合设计要求。

检验方法：核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

8.2.9  外墙热桥、剪力墙保温系统保温层厚度应符合设计要求，不允许有负偏差。

检验方法：核查隐蔽工程验收记录、保温层厚度验收记录。每检验批抽查3处；保温层厚度可用钢针插入、钻孔或剖开后尺量检查。

检查数量：全数检查。

8.2.10  外墙热桥、剪力墙保温系统保温材料与基层及各构造层之间应粘结牢固，粘结方式、拉伸粘结强度和粘结面积比应符合设计要求和相关标准的规定。

检验方法：核查隐蔽工程验收记录和检验报告。拉伸粘结强度和粘结面积比可按照GB 50411中附录B、C的方法进行检验。

检查数量：全数检查。

8.2.11  外墙热桥、剪力墙保温系统锚栓数量、位置、锚固深度和锚固拉拔力应符合设计要求。

检验方法：核查隐蔽工程验收记录和检验报告。锚固拉拔力检验可按照JG/T 366的试验方法进行。

检查数量：全数检查。

8.2.12  外墙热桥、剪力墙保温系统抹面层无脱层、空鼓，面层无粉化、起皮、裂缝。

检验方法：观察。

检验数量：每检验批抽查3处。

8.2.13  交界面增强网铺贴和搭接应符合设计，交界面抗裂层无脱层、空鼓、开裂、渗漏等现象。

检查方法：观察；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

## 8.3　一般项目

8.3.1　自保温墙体砌体的砌筑允许偏差应符合表6的规定。

| 表6 自保温墙体砌体的砌筑允许偏差 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项次 | 项 目 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| 1 | 轴线位移 |  | 10 | 用尺检查 |
|  | 垂直度 | 小于或等于3m | 5 | 用2m托线板或吊线、尺检查 |
|  |  | 大于3m | 10 |  |
| 2 | 表面平整度 |  | 8 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 门窗洞口高、宽（后塞口） |  | ±5 | 用尺检查 |
| 4 | 外墙上、下窗口偏移 |  | 20 | 用经纬仪或吊线检查 |

检查数量：

- 对于表中1、2项，在检验批的标准间中抽查10%，但不应少于3间。大面积房间按2个轴线或每10延米按一标准间计数。每间检验不应少于3处。

- 对于表中3、4项，在检验批中抽查10%，但不应少于5处。

8.3.2　自保温墙体中砖或砌块应错缝搭砌，砌块搭接长度不小于砌块长度的1/3，最小搭接长度不小于90mm。

检验方法：检查隐蔽工程验收记录。隐蔽工程验收时，采用观察、尺量等方式核查，在检验批的标准中抽查10%，且不应少于3间。

检验数量：全数检查。

8.3.3  自保温墙体中砌体的灰缝厚度和宽度应为8mm±2mm。

检验方法：核查隐蔽工程验收记录。隐蔽工程验收时，在检验批的标准间中抽查10%，且不少于3间，用尺量5皮砖或砌块的高度和2m砌体长度折算。

检验数量：全数检查。

8.3.4  自保温墙体中的增强网的铺贴和搭接应符合设计和相关标准的要求。砂浆抹压应密实，不应空鼓，增强网不应皱褶、外露。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。隐蔽工程验收时，每检验批不同构造做法各抽查3处。

检验数量：全数检查。

8.3.5  抹面层的允许偏差和检验方法应符合表7的规定。

检验方法：观察、尺量检查。

检验数量：每检验批不同构造做法各抽查3处。

表7  抹面层的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 验收方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面平整 | 3 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 2 | 立面垂直 | 3 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 3 | 阴、阳角方正 | 3 | 用直角检测尺检查 |